风电叶片缺陷识别·分级·维修方案知识库

（工具软件知识库主文档）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 知识库名称 | 风电叶片缺陷识别·分级·维修方案知识库 |
| 版本 | V1.0（2026-10-08） |
| 适用范围 | 厂外（风场）叶片损伤的识别、分级、描述与维修方案自动匹配 |
| 用途 | 供工具软件读取，实现『按缺陷类型自动生成维修方案』 |

配套交付物：叶片维修知识库.xlsx（14个工作表，同内容结构化数据）、叶片维修知识库.json（程序直接读取，含数据字典）、figures\*.png（重绘施工参考图）。

## 数据来源

● TXWF0000-32-300-A1 厂外叶片损伤分级控制标准（A1版）

● TXWF0000-32-300-A2 厂外叶片损伤分级控制标准（A2版，37页，含71类故障说明）

● TXWF0000-32-300-A3 厂外叶片损伤分级控制标准（A3版，含缺陷编码与部件代码）

● TXWF0000-32-305-A2 厂外叶片损伤维修指导大纲（15类专项工艺）

● 风电机组叶片损伤分级及修复指导手册（试行）

● 风险叶片结构性维修通用指导书（2026修订版）

● 叶片维修学习笔记-2024

● TXWF0000-32-301-A4 厂外叶片勘察作业指导书

● 厂外叶片出质保巡检规范（A3版，2020.4.10）

● 厂外叶片维修案例库（壳体/后缘/雷击/大型损伤/吊装位/挡板法兰/附件/技改/轮毂机舱等）

说明：本知识库由上述标准与案例交叉比对整理而成。各标准对同一缺陷的分级阈值存在版本差异（如A1版与A2版对层数阈值、 螺栓断裂数量的规定不同），本库以A2/A3版为主要依据，并在相应条目中标注A1版差异；工艺参数（固化温度/时间）各文档 存在 60℃×5h、65℃×4h、70℃×5h 等不同规定，已在方案"周期"字段中列明区间，现场以具体维修方案和技术工程师确认值为准。

目　录

（打开文档后按 Ctrl+A 再按 F9 可刷新目录）

# 一、缺陷分级方法与原则

分级方法：两点法：『部位重要度 × 缺陷严重度』定级

分级四步

1. 第一步 定位：确定缺陷所在的『区域/部件』（壳体/腹板/大梁/避雷系统/叶根连接/功能件/标识/异响），壳体再按展向划分为 Ⅰ区(0-3m)、Ⅱ区(3-20m)、Ⅲ区(20m-叶尖)，并按弦向区分 前缘/后缘/大面。

2. 第二步 定性：判定缺陷『类型』（损伤/分层/开裂/脱粘/缺胶/裂纹/褶皱/缺失/锈蚀等）并测量量化指标（涉及层数 N、损伤长度、面积、宽度、脱粘长度、间隙尺寸、高宽比等）。

3. 第三步 定级：按『缺陷所在部位的容许阈值表』（见 grading_table）判定等级 A/B/C/D/E。结构性部位阈值更严（如大梁、叶根、后缘UD、前缘粘接角），功能性部件阈值更宽。

4. 第四步 修正：技术工程师可基于安全性、可扩展性等评估结论『提升』等级；提升至 B 级须由开发（结构设计）中心确认；未涵盖的缺陷由技术工程师记录并定期补充入库。

核心原则：叶片损伤严重程度排序：重要结构性损伤 > 一般结构性损伤 > 功能性损伤

部件重要性分类

| 分类 | 部件 |
| --- | --- |
| 重要结构性部件 | 主梁（PS/SS主梁）；叶根（根部区域）；尾缘梁（后缘UD）；前缘粘接角区域 |
| 一般重要结构性部件 | 腹板；芯材（夹芯）；蒙皮；螺栓（叶根连接）；胶衣 |
| 功能性部件 | 防雷系统；叶根挡板；防雨罩；防护膜（前缘保护膜）；锯齿尾缘；VG（涡流发生器）；零刻度盘；标识/铭牌 |

图2 缺陷分级判定流程与等级含义

## 1.1 缺陷等级定义（A/B/C/D/E = Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ/Ⅴ）

| 等级 | 序号 | 名称 | 描述 | 风机运行建议 | 处置权限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Ⅰ（一级） | 特别严重 | 叶片存在严重损伤（重要结构性损伤超出可修复范围/报废级）。 | 风机禁止运行，必须立即停机；实施修复或更换处理。 | 出具《A级缺陷报废单》；A/B级处置建议由结构设计部长/主管确认，总工程师/副总工程师批准。 |
| B | Ⅱ（二级） | 严重 | 叶片存在结构性（玻璃钢）损伤，或严重的功能性（非结构性）损伤。 | 建议停机，并对叶片进行维修；风机不建议正常运行。 | 售后技术工程师出具B级维修方案；结构设计部确认等级并提供处置建议；总工/副总工批准。 |
| C | Ⅲ（三级） | 较重 | 叶片存在一般结构性（连接螺栓）损伤，以及功能性（叶根挡板、防雨罩等附件异常）损伤。 | 建议停机，并对叶片进行维修；风机可短暂运行。 | 售后技术工程师组织确认等级并出具方案；售后服务部长批准C级维修方案；售后技术人员现场跟踪。 |
| D | Ⅳ（四级） | 一般 | 叶片存在一般功能性（非结构性）损伤。 | 短期内可正常运行，待售后人员到达后进行维修（需尽快处理）。 | 区域经理审核D级缺陷等级并出具D级缺陷维修方案；售后技术工程师审核。 |
| E | Ⅴ（五级） | 正常/轻微 | 叶片无明显损伤或仅极轻微功能性损伤（含仅做记录项）。 | 正常运行，待之后巡检或时间合适时再维修。 | 售后服务工程师按E级标准作业指导书处理；区域经理审核。 |

影响程度标注（A1版）：Y = 建议主机立即停机并维修；N = 可正常运行，待时间合适再维修。现场以主机方要求为准。

## 1.2 区域划分体系

《A1版》按结构与关键程度对叶片位置分区（用于A1等级表）

| 区域 | 说明 |
| --- | --- |
| Ⅰ区 | 红色区域。叶根0-4m主体结构、大梁、后缘UD。 |
| Ⅱ区 | 粉色区域。腹板，以及距叶根20m范围内（除Ⅰ区外）的叶片主体结构区域、玻璃钢层、夹芯层、叶片内补强、前缘外补强(0-8m)、后缘外补强(0-18m)、前缘粘接结构及后缘粘接结构。 |
| Ⅲ区 | 黄色区域。距叶根20m至叶尖的叶片主体结构区域、避雷系统、叶根金属连接件。 |
| Ⅳ区 | 叶片附属件及部分补强。挡雨罩、人孔板及其附属件；前缘外补强(8m往叶尖)、螺栓补强、人孔板补强及特殊维修(配重等)。 |

《A2版》按结构/功能将叶片划分为8个一级区域（用于故障分类与索引）

| 区域 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 壳体 | 除腹板、大梁外的所有壳体玻璃钢、前后缘粘接结构及内外补强；按展向分Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ区。 |
| 2 腹板 | 腹板本体、腹板粘接及腹板手糊补强。 |
| 3 大梁 | 大梁本体及大梁与内/外蒙皮界面。 |
| 4 避雷系统 | 铝尖、雷电接闪器、避雷导线、雷电记录卡/卡盒、导雷条、避雷系统电阻。 |
| 5 叶根连接 | 叶根连接螺栓及其配件（六角螺母、垫片）、交叉螺母补强。 |
| 6 功能件 | 前缘保护膜、涂层、叶根挡板、零刻度盘、防雨罩、法兰、排水孔、VG、锯齿尾缘、配重、防冰冻系统。 |
| 7 标识类 | 重心标识、吊点标识、编组号/流水号、铭牌。 |
| 8 异响 | 内部结构胶脱落、扫风声音异常、哨音。 |
| 9 脏污 | 叶片脏污（A3版新增）。 |

壳体沿展向的三个分区（决定层数阈值与工艺选择）

| 区域 | 说明 |
| --- | --- |
| Ⅰ区 | 展向距叶根0-3m；以夹芯为对称中心两边均有≥10层玻璃钢布层。 |
| Ⅱ区 | 展向距叶根3-20m；以夹芯为对称中心两边玻璃钢布层<10层。 |
| Ⅲ区 | 展向距叶根20m-叶尖；以夹芯为对称中心两边玻璃钢布层≤3层。 |

图1 壳体沿展向分区（Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ区）与前后缘示意

## 1.3 定级量化判据说明

| 判据 | 说明 |
| --- | --- |
| 层数N | 层合材料结构中纤维织物铺放层的数量；是结构损伤最核心的定级量。 |
| 长度 | 沿缺陷最大延伸方向测量（单位 m / mm）。 |
| 面积 | 缺陷投影面积（单位 ㎡）。 |
| 宽度 | 垂直于长度方向的最大尺寸（单位 mm）。 |
| 脱粘长度 | 粘接界面失效区域的连续长度。 |
| 间隙 | 夹芯拼接缝/缺胶空腔的宽度尺寸。 |
| 高宽比 | 褶皱凸起高度与宽度之比，用于褶皱定级。 |
| 定义-损伤 | 复合材料受外力产生的破坏或疲劳失效。 |
| 定义-分层 | 层合材料的层间分离现象。 |
| 定义-开裂 | 前缘或后缘合模缝处，SS面与PS面脱离。 |
| 定义-脱粘 | 结构胶从玻璃钢上脱离。 |

## 1.4 缺陷编码规则（A3版）

缺陷代码 = 叶片生产部件代码 + 缺陷顺序号（01、02、03…）

| 部件代码 | 部件 |
| --- | --- |
| SH | 壳体 shell |
| SW | 腹板 shear web(原文wab) |
| SC | 大梁 spar cap |
| AL | 避雷系统 anti-lighting |
| RC | 叶根连接 root connection |
| FP | 功能件 function part |
| ID | 标识类 identification |
| AS | 异响 abnormal sound |
| SM | 脏污 smudginess |

示例：SH-01 表示壳体第1类缺陷；AL-07 表示避雷系统第7类缺陷。

# 二、缺陷等级查表（112行）

按「一级区域 → 二级区域 → 三级区域 → 故障类型 → 判断标准」查得故障等级与风机运行建议。等级含义见第一章1.1节。

| 一级区域 | 二级区域 | 三级区域 | 故障类型 | 判断标准 | 等级 | 运行建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 壳体 | 1.1 壳体展向0-3m | 1.1.1 前缘(距前缘合模缝200mm) | 1.1.1.1 内/外补强玻璃钢损伤/分层/未固化 | — | C | 短期可正常运行，但需尽快维修。 |
| 1 壳体 | 1.1 壳体展向0-3m | 1.1.1 前缘(距前缘合模缝200mm) | 1.1.1.2 壳体玻璃钢损伤/分层 | 涉及层数≤6 / ＞6 | C / B | B级建议停机 |
| 1 壳体 | 1.1 壳体展向0-3m | 1.1.1 前缘(距前缘合模缝200mm) | 1.1.1.3 合模缝缺胶/开裂(脱粘) | — | B | 建议停机 |
| 1 壳体 | 1.1 壳体展向0-3m | 1.1.2 后缘(距后缘合模缝200mm) | 1.1.2.1 内/外补强玻璃钢损伤/分层/未固化 | — | C | 短期可正常运行，但需尽快维修。 |
| 1 壳体 | 1.1 壳体展向0-3m | 1.1.2 后缘(距后缘合模缝200mm) | 1.1.2.2 壳体玻璃钢损伤/分层 | 涉及层数≤6 / ＞6 | C / B | B级建议停机 |
| 1 壳体 | 1.1 壳体展向0-3m | 1.1.2 后缘(距后缘合模缝200mm) | 1.1.2.3 UD损伤 | 层数≤6或宽度≤UD20% / 层数＞6且宽度＞UD20% | C / B | B级建议停机 |
| 1 壳体 | 1.1 壳体展向0-3m | 1.1.2 后缘(距后缘合模缝200mm) | 1.1.2.4 合模缝缺胶/开裂(脱粘) | — | B | 建议停机 |
| 1 壳体 | 1.1 壳体展向0-3m | 1.1.3 大面 | 1.1.3.1 壳体玻璃钢损伤/分层 | 涉及层数≤6 / ＞6 | C / B | B级建议停机 |
| 1 壳体 | 1.1 壳体展向0-3m | 1.1.3 大面 | 1.1.3.2 夹芯损伤 | — | B | 建议停机 |
| 1 壳体 | 1.1 壳体展向0-3m | 1.1.3 大面 | 1.1.3.3 夹芯间隙＞8mm | — | B | — |
| 1 壳体 | 1.1 壳体展向0-3m | 1.1.3 大面 | 1.1.3.4 玻璃钢与夹芯分层/发白 | — | B | 建议停机 |
| 1 壳体 | 1.1 壳体展向0-3m | 1.1.3 大面 | 1.1.3.5 褶皱 | 高宽比≤0.08 / ＞0.08且层数≤6 / ＞0.08且层数＞6 | E / C / B | E级只记录不处理 |
| 1 壳体 | 1.2 壳体展向3-20m | 1.2.1 前缘(距前缘合模缝200mm) | 1.2.1.1 内/外补强玻璃钢损伤/分层/未固化 | — | D | 短期可正常运行，但需尽快维修。 |
| 1 壳体 | 1.2 壳体展向3-20m | 1.2.1 前缘(距前缘合模缝200mm) | 1.2.1.2 壳体玻璃钢损伤/分层 | 涉及层数≤6 / ＞6 | C / B | B级建议停机 |
| 1 壳体 | 1.2 壳体展向3-20m | 1.2.1 前缘(距前缘合模缝200mm) | 1.2.1.3 前缘粘接结构胶缺胶/裂纹/损伤 | — | C | 建议停机 |
| 1 壳体 | 1.2 壳体展向3-20m | 1.2.1 前缘(距前缘合模缝200mm) | 1.2.1.4 前缘粘接角损伤 | — | C | 建议停机 |
| 1 壳体 | 1.2 壳体展向3-20m | 1.2.2 后缘(距后缘合模缝200mm) | 1.2.2.1 内/外补强玻璃钢损伤/分层/未固化 | — | D | 短期可正常运行，但需尽快维修。 |
| 1 壳体 | 1.2 壳体展向3-20m | 1.2.2 后缘(距后缘合模缝200mm) | 1.2.2.2 壳体玻璃钢损伤/分层 | 涉及层数≤6 / ＞6 | C / B | B级建议停机 |
| 1 壳体 | 1.2 壳体展向3-20m | 1.2.2 后缘(距后缘合模缝200mm) | 1.2.2.3 UD损伤 | 层数≤6或宽度≤UD20% / 层数＞6且宽度＞UD20% | C / B | B级建议停机 |
| 1 壳体 | 1.2 壳体展向3-20m | 1.2.2 后缘(距后缘合模缝200mm) | 1.2.2.4 合模缝开裂/缺胶(脱粘) | 单处长度≤0.1m且＜3处 / 0.1m＜长度≤1m或＞3处 / 长度＞1m | D / C / B | B级建议停机 |
| 1 壳体 | 1.2 壳体展向3-20m | 1.2.2 后缘(距后缘合模缝200mm) | 1.2.2.5 后缘立面展向裂纹 | — | C | — |
| 1 壳体 | 1.2 壳体展向3-20m | 1.2.2 后缘(距后缘合模缝200mm) | 1.2.2.6 后缘立面弦向裂纹 | — | E | 只记录，不处理；可正常运行 |
| 1 壳体 | 1.2 壳体展向3-20m | 1.2.3 大面 | 1.2.3.1 壳体玻璃钢损伤/分层 | 涉及层数≤6 / ＞6 | C / B | B级建议停机 |
| 1 壳体 | 1.2 壳体展向3-20m | 1.2.3 大面 | 1.2.3.2 夹芯损伤 | 涉及层数≤6 / ＞6 | C / B | B级建议停机 |
| 1 壳体 | 1.2 壳体展向3-20m | 1.2.3 大面 | 1.2.3.3 夹芯间隙＞8mm | — | C | — |
| 1 壳体 | 1.2 壳体展向3-20m | 1.2.3 大面 | 1.2.3.4 玻璃钢与夹芯分层/发白 | 涉及层数≤6 / ＞6 | C / B | B级建议停机 |
| 1 壳体 | 1.2 壳体展向3-20m | 1.2.3 大面 | 1.2.3.5 褶皱 | 高宽比≤0.08 / ＞0.08且层数≤6 / ＞0.08且层数＞6 | E / C / B | E级只记录不处理 |
| 1 壳体 | 1.3 壳体展向20m-叶尖 | 1.3.1 前缘(距前缘合模缝200mm) | 1.3.1.1 外补强玻璃钢损伤/分层/未固化 | — | E | 短期可正常运行，但需尽快维修。 |
| 1 壳体 | 1.3 壳体展向20m-叶尖 | 1.3.1 前缘(距前缘合模缝200mm) | 1.3.1.2 壳体玻璃钢损伤/分层 | — | C | 建议停机 |
| 1 壳体 | 1.3 壳体展向20m-叶尖 | 1.3.1 前缘(距前缘合模缝200mm) | 1.3.1.3 前缘粘接结构胶缺胶/裂纹/损伤 | — | C | 建议停机 |
| 1 壳体 | 1.3 壳体展向20m-叶尖 | 1.3.1 前缘(距前缘合模缝200mm) | 1.3.1.4 前缘粘接角损伤 | — | C | 建议停机 |
| 1 壳体 | 1.3 壳体展向20m-叶尖 | 1.3.2 后缘(距后缘合模缝200mm) | 1.3.2.1 壳体玻璃钢损伤/分层 | — | C | 建议停机 |
| 1 壳体 | 1.3 壳体展向20m-叶尖 | 1.3.2 后缘(距后缘合模缝200mm) | 1.3.2.2 UD损伤 | 层数≤6或宽度≤UD20% / 层数＞6且宽度＞UD20% | C / B | B级建议停机 |
| 1 壳体 | 1.3 壳体展向20m-叶尖 | 1.3.2 后缘(距后缘合模缝200mm) | 1.3.2.3 合模缝开裂/缺胶(脱粘) | 单处长度≤0.1m且＜3处 / 0.1m＜长度≤1m或＞3处 / 长度＞1m | D / C / B | B级建议停机 |
| 1 壳体 | 1.3 壳体展向20m-叶尖 | 1.3.2 后缘(距后缘合模缝200mm) | 1.3.2.4 后缘立面展向裂纹 | — | C | — |
| 1 壳体 | 1.3 壳体展向20m-叶尖 | 1.3.2 后缘(距后缘合模缝200mm) | 1.3.2.5 后缘立面弦向裂纹 | — | E | 只记录，不处理 |
| 1 壳体 | 1.3 壳体展向20m-叶尖 | 1.3.3 大面(蒙皮) | 1.3.3.1 壳体玻璃钢损伤/分层 | — | C | 建议停机 |
| 1 壳体 | 1.3 壳体展向20m-叶尖 | 1.3.3 大面(蒙皮) | 1.3.3.2 夹芯损伤 | — | C | 建议停机 |
| 1 壳体 | 1.3 壳体展向20m-叶尖 | 1.3.3 大面(蒙皮) | 1.3.3.3 玻璃钢与夹芯分层/发白 | — | C | 建议停机 |
| 2 腹板 | 2.1 腹板本体 | 2.1.1 腹板本体 | 2.1.1.1 腹板玻璃钢发白/损伤 | — | C | — |
| 2 腹板 | 2.1 腹板本体 | 2.1.1 腹板本体 | 2.1.1.2 腹板夹芯损伤 | 长度≤50mm / ＞50mm | C / B | B级建议停机 |
| 2 腹板 | 2.1 腹板本体 | 2.1.1 腹板本体 | 2.1.1.3 腹板玻璃钢与夹芯分层/发白 | 面积≤0.1㎡ / ＞0.1㎡ | C / B | B级建议停机 |
| 2 腹板 | 2.2 腹板粘接 | 2.2.1 腹板粘接 | 2.2.1.1 腹板与壳体脱粘 | 长度≤0.2m / ＞0.2m | C / B | B级建议停机 |
| 2 腹板 | 2.2 腹板粘接 | 2.2.1 腹板粘接 | 2.2.1.2 腹板粘接结构胶裂纹 | 长度≤0.2m / ＞0.2m | C / B | — |
| 2 腹板 | 2.2 腹板粘接 | 2.2.1 腹板粘接 | 2.2.1.3 腹板缺胶 | 宽度≤10%且长度＜0.2m / 宽度＞10%或长度＞0.2m | D / C | — |
| 2 腹板 | 2.3 腹板补强 | 2.3.1 腹板补强 | 2.3.1.1 腹板补强气泡/分层/损伤 | — | D | 可正常运行，选择合适时机处理。 |
| 3 大梁 | 3.1 大梁 | 3.1.1 大梁 | 3.1.1.1 大梁玻璃钢损伤 | 损伤层数≤6 / ＞6 | C / B | B级建议停机 |
| 3 大梁 | 3.1 大梁 | 3.1.2 大梁/蒙皮界面 | 3.1.2.1 大梁与蒙皮界面分层 | 蒙皮层数≤5 / 5＜层数≤10 / ＞10 | D / C / B | B级建议停机 |
| 4 避雷系统 | 4.1 铝尖 | 4.1.1 铝尖 | 4.1.1.1 铝尖损伤 | — | C | 可正常运行，选择合适时机处理。 |
| 4 避雷系统 | 4.1 铝尖 | 4.1.1 铝尖 | 4.1.1.2 铝尖脱粘 | — | C | 建议停机 |
| 4 避雷系统 | 4.1 铝尖 | 4.1.1 铝尖 | 4.1.1.3 铝尖缺失 | — | C | 建议停机 |
| 4 避雷系统 | 4.2 雷电接闪器 | 4.2.1 雷电接闪器 | 4.2.1.1 叶身接闪器损伤/缺失 | — | D | — |
| 4 避雷系统 | 4.3 避雷导线 | 4.3.1 避雷导线 | 4.3.1.1 避雷导线铜线裸露(绝缘皮破损) | — | E | 可正常运行，选择合适时机处理。 |
| 4 避雷系统 | 4.3 避雷导线 | 4.3.1 避雷导线 | 4.3.1.2 避雷导线断裂 | — | D | — |
| 4 避雷系统 | 4.3 避雷导线 | 4.3.1 避雷导线 | 4.3.1.3 避雷导线长度不足 | — | D | — |
| 4 避雷系统 | 4.3 避雷导线 | 4.3.2 避雷导线固定螺栓 | 4.3.2.1 导线固定螺栓断裂/缺失 | — | E | — |
| 4 避雷系统 | 4.3 避雷导线 | 4.3.3 叶根接闪端子/基座 | 4.3.3.1 叶根接闪端子/基座损坏/遗失 | — | C | — |
| 4 避雷系统 | 4.3 避雷导线 | 4.3.4 避雷导线手糊补强 | 4.3.4.1 手糊补强气泡/分层/损伤 | — | E | 可正常运行，选择合适时机处理。 |
| 4 避雷系统 | 4.5 雷电记录卡/卡盒 | 4.5.1 雷电记录卡/卡盒 | 4.5.1.1 雷电记录卡缺失 | — | E | 可正常运行，选择合适时机处理。 |
| 4 避雷系统 | 4.5 雷电记录卡/卡盒 | 4.5.1 雷电记录卡/卡盒 | 4.5.1.2 雷电记录卡和卡盒均缺失 | — | E | 可正常运行，选择合适时机处理。 |
| 4 避雷系统 | 4.5 雷电记录卡/卡盒 | 4.5.1 雷电记录卡/卡盒 | 4.5.1.3 雷电记录卡盒损坏 | — | E | 可正常运行，选择合适时机处理。 |
| 4 避雷系统 | 4.6 导雷条 | 4.6.1 导雷条 | 4.6.1.1 导雷条损伤/脱落 | — | C | 可正常运行，选择合适时机处理。 |
| 4 避雷系统 | 4.7 避雷系统电阻 | 4.7.1 避雷系统电阻 | 4.7.1.1 避雷系统电阻偏大/不通 | A3：电阻＞50毫欧 | D | — |
| 5 叶根连接 | 5.1 连接螺栓套件 | 5.1.1 连接螺栓 | 5.1.1.1 连接螺栓断裂 | ≤2根 / ＞2根 | C | ≤2根短期可运行需尽快更换；＞2根建议停机 |
| 5 叶根连接 | 5.1 连接螺栓套件 | 5.1.1 连接螺栓 | 5.1.1.2 螺栓松动/脱出 | — | C | — |
| 5 叶根连接 | 5.1 连接螺栓套件 | 5.1.1 连接螺栓 | 5.1.1.3 连接螺栓安装时卡死 | — | C | — |
| 5 叶根连接 | 5.1 连接螺栓套件 | 5.1.1 连接螺栓 | 5.1.1.4 连接螺栓表面镀层损伤或锈蚀 | — | E | — |
| 5 叶根连接 | 5.1 连接螺栓套件 | 5.1.1 连接螺栓 | 5.1.1.5 连接螺栓间距异常导致无法装机 | — | C | — |
| 5 叶根连接 | 5.1 连接螺栓套件 | 5.1.2 连接螺栓配件 | 5.1.2.1 六角螺母/垫片表面镀层损伤或锈蚀 | — | E | — |
| 5 叶根连接 | 5.1 连接螺栓套件 | 5.1.2 连接螺栓配件 | 5.1.2.2 预埋螺栓套内异物 | — | E | — |
| 5 叶根连接 | 5.1 连接螺栓套件 | 5.1.3 连接螺栓装配 | 5.1.3.1 连接螺栓紧固时跟转/回弹 | — | C | — |
| 5 叶根连接 | 5.1 连接螺栓套件 | 5.1.3 连接螺栓装配 | 5.1.3.2 连接螺栓/六角螺母混装 | — | D | — |
| 5 叶根连接 | 5.2 交叉螺母补强 | 5.2.1 交叉螺母补强 | 5.2.1.1 交叉螺母补强开裂/鼓包/分层 | — | D | 可正常运行，选择合适时机处理。 |
| 6 功能件 | 6.1 前缘保护膜 | 6.1.1 前缘保护膜 | 6.1.1.1 前缘保护膜损伤 | — | E | 可正常运行，选择合适时机处理。 |
| 6 功能件 | 6.2 涂层 | 6.2.1 涂层 | 6.2.1.1 涂层损伤/脱落 | — | E | 可正常运行，选择合适时机处理。 |
| 6 功能件 | 6.3 叶根挡板 | 6.3.1 叶根挡板 | 6.3.1.1 叶根挡板损伤 | — | D | 可正常运行，但需尽快处理。 |
| 6 功能件 | 6.3 叶根挡板 | 6.3.1 叶根挡板 | 6.3.1.2 叶根挡板脱落 | — | B | 建议停机 |
| 6 功能件 | 6.3 叶根挡板 | 6.3.2 人孔盖板 | 6.3.2.1 人孔盖板损伤 | — | D | 可正常运行，但需尽快处理。 |
| 6 功能件 | 6.3 叶根挡板 | 6.3.3 盖板螺栓 | 6.3.3.1 盖板螺栓断裂 | — | D | 可正常运行，选择合适时机处理。 |
| 6 功能件 | 6.3 叶根挡板 | 6.3.3 盖板螺栓 | 6.3.3.2 盖板螺栓跟转/松动 | — | D | 可正常运行，选择合适时机处理。 |
| 6 功能件 | 6.3 叶根挡板 | 6.3.3 盖板螺栓 | 6.3.3.3 盖板螺栓滑丝 | — | D | 可正常运行，选择合适时机处理。 |
| 6 功能件 | 6.3 叶根挡板 | 6.3.3 盖板螺栓 | 6.3.3.4 盖板螺栓金属件缺失 | — | E | 可正常运行，选择合适时机处理。 |
| 6 功能件 | 6.3 叶根挡板 | 6.3.3 盖板螺栓 | 6.3.3.5 盖板螺栓补强气泡/分层/未固化 | — | E | 可正常运行，选择合适时机处理。 |
| 6 功能件 | 6.3 叶根挡板 | 6.3.4 盖板把手 | 6.3.4.1 盖板把手松动/缺失 | — | E | 可正常运行，选择合适时机处理。 |
| 6 功能件 | 6.3 叶根挡板 | 6.3.5 挡板补强 | 6.3.5.1 挡板补强气泡/分层/未固化 | — | D | 可正常运行，但需尽快处理。 |
| 6 功能件 | 6.3 叶根挡板 | 6.3.6 叶根挡板/柔性环SIKA胶 | 6.3.6.1 叶根挡板/柔性环SIKA胶裂纹 | — | C | — |
| 6 功能件 | 6.4 零刻度盘 | 6.4.1 零刻度盘 | 6.4.1.1 零刻度盘安装尺寸偏差 | — | C | 校正后可正常运行 |
| 6 功能件 | 6.4 零刻度盘 | 6.4.1 零刻度盘 | 6.4.1.2 零刻度盘缺失 | — | E | 可正常运行 |
| 6 功能件 | 6.5 防雨罩 | 6.5.1 防雨罩 | 6.5.1.1 防雨罩损伤 | — | E | 可正常运行，选择合适时机处理 |
| 6 功能件 | 6.5 防雨罩 | 6.5.1 防雨罩 | 6.5.1.2 防雨罩脱粘 | — | E | 可正常运行，但需尽快处理。 |
| 6 功能件 | 6.5 防雨罩 | 6.5.1 防雨罩 | 6.5.1.3 防雨罩位置偏差/干涉 | — | C | — |
| 6 功能件 | 6.6 叶根金属法兰 | 6.6.1 叶根金属法兰 | 6.6.1.1 法兰与螺栓孔错位 | — | D | — |
| 6 功能件 | 6.6 叶根金属法兰 | 6.6.1 叶根金属法兰 | 6.6.1.2 法兰裂纹 | — | C | 只做记录，不处理；可正常运行 |
| 6 功能件 | 6.6 叶根金属法兰 | 6.6.1 叶根金属法兰 | 6.6.1.3 法兰与壳体界面开裂 | — | D | 可正常运行，但需尽快处理。 |
| 6 功能件 | 6.7 排水孔 | 6.7.1 排水孔 | 6.7.1.1 排水孔堵塞 | — | E | — |
| 6 功能件 | 6.8 VG(涡流发生器) | 6.8.1 涡流发生器(VG) | 6.8.1.1 涡流发生器(VG)损伤/鼓包/脱落 | — | C | 可正常运行，但需尽快处理。 |
| 6 功能件 | 6.9 降噪板(锯齿尾缘) | 6.9.1 锯齿尾缘(降噪板) | 6.9.1.1 锯齿尾缘(降噪板)损伤/脱落 | — | C | 可正常运行，但需尽快处理。 |
| 6 功能件 | 6.10 配重 | 6.10.1 配重铅丸 | 6.10.1.1 配重铅丸溢出 | — | C | 建议停机 |
| 6 功能件 | 6.11 防冰冻系统 | 6.11.1 防冰冻系统 | 6.11.1.1 防冰冻机械/电气系统故障 | — | C | — |
| 7 标识类 | 7.1 标识 | 7.1.1 重心标识 | 7.1.1.1 重心标识位置偏差 | — | C | — |
| 7 标识类 | 7.1 标识 | 7.1.1 重心标识 | 7.1.1.2 重心标识缺失 | — | C | — |
| 7 标识类 | 7.1 标识 | 7.1.2 双点吊标识 | 7.1.2.1 双点吊标识位置偏差 | — | C | — |
| 7 标识类 | 7.1 标识 | 7.1.2 双点吊标识 | 7.1.2.2 双点吊标识缺失 | — | C | — |
| 7 标识类 | 7.1 标识 | 7.1.3 单点吊标识 | 7.1.3.1 单点吊标识位置偏差 | — | C | — |
| 7 标识类 | 7.1 标识 | 7.1.3 单点吊标识 | 7.1.3.2 单点吊标识缺失 | — | C | — |
| 7 标识类 | 7.1 标识 | 7.1.4 叶根起吊标识 | 7.1.4.1 叶根起吊标识缺失 | — | C | — |
| 7 标识类 | 7.1 标识 | 7.1.5 叶片编组号/流水号 | 7.1.5.1 叶片编组号/流水号错误 | — | C | — |
| 7 标识类 | 7.2 铭牌 | 7.2.1 铭牌 | 7.2.1.1 铭牌缺失 | — | E | 可正常运行 |
| 7 标识类 | 7.2 铭牌 | 7.2.1 铭牌 | 7.2.1.2 铭牌信息不清晰 | — | E | 只做记录，不处理；可正常运行 |
| 8 异响 | 8.1 结构胶脱落 | 8.1.1 结构胶脱落 | 8.1.1.1 叶片内部有脱落的结构胶 | — | E | 可正常运行，等待巡检时进行清理。 |
| 8 异响 | 8.2 扫风声音异常 | 8.2.1 扫风声音异常 | 8.2.1.1 风机运行过程中叶片扫风声音异常 | — | C | 目视无明显异常可正常运行，但需尽快处理。 |
| 8 异响 | 8.3 哨音 | 8.3.1 哨音 | 8.3.1.1 风机运行过程中叶片发出哨音 | — | C | 目视无明显异常可正常运行，选择合适时机处理。 |

# 三、缺陷索引表（107条：位置→缺陷类型→描述→匹配方案）

本表是工具软件的主查询表：按位置与缺陷类型定位缺陷编码，取得定级规则、描述模板与匹配维修方案编号。

| 编码 | 区域 | 位置 | 缺陷类型 | 定级规则 | 匹配维修方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SH-01 | 壳体 | 壳体展向0-3m(Ⅰ区) 前缘(距前缘合模缝200mm范围) | 内/外补强玻璃钢损伤/分层/未固化 | C（Ⅰ区） | RS-STR-01、RS-STR-02、RS-COAT-02 |
| SH-02 | 壳体 | 壳体展向0-3m(Ⅰ区) 前缘 | 壳体玻璃钢损伤/分层 | C：涉及层数≤6；B：涉及层数＞6 | RS-STR-01、RS-STR-02、RS-STR-03 |
| SH-03 | 壳体 | 壳体展向0-3m(Ⅰ区) 前缘合模缝 | 合模缝缺胶/开裂(脱粘) | B | RS-STR-11、RS-STR-07 |
| SH-04 | 壳体 | 壳体展向0-3m(Ⅰ区) 后缘 | 内/外补强玻璃钢损伤/分层/未固化 | C | RS-STR-01、RS-STR-02 |
| SH-05 | 壳体 | 壳体展向0-3m(Ⅰ区) 后缘 | 壳体玻璃钢损伤/分层 | C：涉及层数≤6；B：涉及层数＞6 | RS-STR-01、RS-STR-02、RS-STR-03 |
| SH-06 | 壳体 | 壳体展向0-3m(Ⅰ区) 后缘UD | UD损伤 | C：UD损伤层数≤6 或 损伤宽度≤UD宽度的20%；B：UD损伤层数＞6 且 损伤宽度＞UD宽度的20% | RS-STR-03、RS-STR-12 |
| SH-07 | 壳体 | 壳体展向0-3m(Ⅰ区) 后缘合模缝 | 合模缝缺胶/开裂(脱粘) | B | RS-STR-11、RS-STR-07 |
| SH-08 | 壳体 | 壳体展向0-3m(Ⅰ区) 大面 | 壳体玻璃钢损伤/分层 | C：涉及层数≤6；B：涉及层数＞6 | RS-STR-01、RS-STR-02、RS-STR-03 |
| SH-09 | 壳体 | 壳体展向0-3m(Ⅰ区) 大面 | 夹芯损伤 | B | RS-STR-04、RS-STR-05 |
| SH-10 | 壳体 | 壳体展向0-3m(Ⅰ区) 大面 | 夹芯间隙＞8mm | B | RS-STR-04 |
| SH-11 | 壳体 | 壳体展向0-3m(Ⅰ区) 大面 | 玻璃钢与夹芯分层/发白 | B | RS-STR-04 |
| SH-12 | 壳体 | 壳体展向0-3m(Ⅰ区) 大面 | 褶皱 | E：高宽比≤0.08(只记录不处理)；C：高宽比＞0.08且涉及层数≤6；B：高宽比＞0.08且涉及层数＞6 | RS-STR-09 |
| SH-13 | 壳体 | 壳体展向3-20m(Ⅱ区) 前缘 | 内/外补强玻璃钢损伤/分层/未固化 | D | RS-STR-01、RS-STR-02 |
| SH-14 | 壳体 | 壳体展向3-20m(Ⅱ区) 前缘 | 壳体玻璃钢损伤/分层 | C：涉及层数≤6；B：涉及层数＞6 | RS-STR-01、RS-STR-02、RS-STR-03 |
| SH-15 | 壳体 | 壳体展向3-20m(Ⅱ区) 前缘粘接区域 | 前缘粘接结构胶缺胶/裂纹/损伤 | C | RS-STR-08、RS-STR-11 |
| SH-16 | 壳体 | 壳体展向3-20m(Ⅱ区) 前缘粘接区域 | 前缘粘接角损伤 | C | RS-STR-08、RS-STR-03 |
| SH-17 | 壳体 | 壳体展向3-20m(Ⅱ区) 后缘 | 内/外补强玻璃钢损伤/分层/未固化 | D | RS-STR-01、RS-STR-02 |
| SH-18 | 壳体 | 壳体展向3-20m(Ⅱ区) 后缘 | 壳体玻璃钢损伤/分层 | C：涉及层数≤6；B：涉及层数＞6 | RS-STR-01、RS-STR-02、RS-STR-03 |
| SH-19 | 壳体 | 壳体展向3-20m(Ⅱ区) 后缘UD | UD损伤 | C：UD损伤层数≤6 或 损伤宽度≤UD宽度的20%；B：UD损伤层数＞6 且 损伤宽度＞UD宽度的20% | RS-STR-03、RS-STR-12 |
| SH-20 | 壳体 | 壳体展向3-20m(Ⅱ区) 后缘合模缝 | 合模缝开裂/缺胶(脱粘) | D：单处开裂任意长度≤0.1m且小于3处；C：0.1m＜开裂任意长度≤1m 或 大于3处；B：开裂任意长度＞1m | RS-STR-07、RS-STR-11 |
| SH-21 | 壳体 | 壳体展向3-20m(Ⅱ区) 后缘立面 | 后缘立面展向裂纹 | C | RS-COAT-02、RS-STR-07 |
| SH-22 | 壳体 | 壳体展向3-20m(Ⅱ区) 后缘立面 | 后缘立面弦向裂纹 | E（只做记录，不进行处理） | RS-COAT-02 |
| SH-23 | 壳体 | 壳体展向3-20m(Ⅱ区) 大面 | 壳体玻璃钢损伤/分层 | C：涉及层数≤6；B：涉及层数＞6 | RS-STR-01、RS-STR-02、RS-STR-03 |
| SH-24 | 壳体 | 壳体展向3-20m(Ⅱ区) 大面 | 夹芯损伤 | C：涉及层数≤6；B：涉及层数＞6 | RS-STR-04、RS-STR-05 |
| SH-25 | 壳体 | 壳体展向3-20m(Ⅱ区) 大面 | 夹芯间隙＞8mm | C | RS-STR-04 |
| SH-26 | 壳体 | 壳体展向3-20m(Ⅱ区) 大面 | 玻璃钢与夹芯分层/发白 | C：涉及层数≤6；B：涉及层数＞6 | RS-STR-04 |
| SH-27 | 壳体 | 壳体展向3-20m(Ⅱ区) 大面 | 褶皱 | E：高宽比≤0.08；C：高宽比＞0.08且涉及层数≤6；B：高宽比＞0.08且涉及层数＞6 | RS-STR-09 |
| SH-28 | 壳体 | 壳体展向20m-叶尖(Ⅲ区) 前缘 | 外补强玻璃钢损伤/分层/未固化 | E | RS-STR-01、RS-STR-02 |
| SH-29 | 壳体 | 壳体展向20m-叶尖(Ⅲ区) 前缘 | 壳体玻璃钢损伤/分层 | C | RS-STR-01、RS-STR-02、RS-STR-03 |
| SH-30 | 壳体 | 壳体展向20m-叶尖(Ⅲ区) 前缘粘接区域 | 前缘粘接结构胶缺胶/裂纹/损伤 | C | RS-STR-08、RS-STR-11 |
| SH-31 | 壳体 | 壳体展向20m-叶尖(Ⅲ区) 前缘粘接角 | 前缘粘接角损伤 | C | RS-STR-08、RS-STR-03 |
| SH-32 | 壳体 | 壳体展向20m-叶尖(Ⅲ区) 后缘 | 壳体玻璃钢损伤/分层 | C | RS-STR-01、RS-STR-02、RS-STR-03 |
| SH-33 | 壳体 | 壳体展向20m-叶尖(Ⅲ区) 后缘UD | UD损伤 | C：UD损伤层数≤6 或 损伤宽度≤UD宽度的20%；B：UD损伤层数＞6 且 损伤宽度＞UD宽度的20% | RS-STR-03、RS-STR-12 |
| SH-34 | 壳体 | 壳体展向20m-叶尖(Ⅲ区) 后缘合模缝 | 合模缝开裂/缺胶(脱粘) | D：单处开裂任意长度≤0.1m且小于3处；C：0.1m＜长度≤1m或大于3处；B：长度＞1m | RS-STR-07、RS-STR-11 |
| SH-35 | 壳体 | 壳体展向20m-叶尖(Ⅲ区) 后缘立面 | 后缘立面展向裂纹 | C | RS-COAT-02 |
| SH-36 | 壳体 | 壳体展向20m-叶尖(Ⅲ区) 后缘立面 | 后缘立面弦向裂纹 | E（只记录） | RS-COAT-02 |
| SH-37 | 壳体 | 壳体展向20m-叶尖(Ⅲ区) 大面(蒙皮) | 壳体玻璃钢损伤/分层 | C | RS-STR-01、RS-STR-02、RS-STR-03 |
| SH-38 | 壳体 | 壳体展向20m-叶尖(Ⅲ区) 大面 | 夹芯损伤 | C | RS-STR-04、RS-STR-05 |
| SH-39 | 壳体 | 壳体展向20m-叶尖(Ⅲ区) 大面 | 玻璃钢与夹芯分层/发白 | C | RS-STR-04 |
| SH-40 | 壳体 | 叶尖 | 叶尖损伤 | D：损伤面积≤0.1㎡；C：损伤面积＞0.1㎡(A1版判据) | RS-STR-03、RS-STR-04、RS-PART-06 |
| SW-01 | 腹板 | 腹板本体 | 腹板玻璃钢发白/损伤 | C | RS-STR-10、RS-STR-01 |
| SW-02 | 腹板 | 腹板本体 | 腹板夹芯损伤 | C：任意方向损伤长度≤50mm；B：＞50mm | RS-STR-10、RS-STR-04 |
| SW-03 | 腹板 | 腹板本体 | 腹板玻璃钢与夹芯分层/发白 | C：分层面积≤0.1㎡；B：＞0.1㎡ | RS-STR-10 |
| SW-04 | 腹板 | 腹板与壳体粘接面 | 腹板与壳体脱粘 | C：脱粘任意长度≤0.2m；B：脱粘任意长度＞0.2m | RS-STR-11、RS-STR-10 |
| SW-05 | 腹板 | 腹板粘接区域 | 腹板粘接结构胶裂纹 | C：裂纹任意长度≤0.2m；B：＞0.2m | RS-STR-11 |
| SW-06 | 腹板 | 腹板粘接区域 | 腹板缺胶 | D：缺胶宽度≤10%且单处长度＜0.2m；C：缺胶宽度＞10% 或 单处长度＞0.2m | RS-STR-11 |
| SW-07 | 腹板 | 腹板补强 | 腹板补强气泡/分层/损伤 | D | RS-STR-10、RS-STR-01 |
| SC-01 | 大梁 | 大梁本体(PS/SS主梁，内/外表面) | 大梁玻璃钢损伤 | C：大梁损伤层数≤6；B：大梁损伤层数＞6 | RS-STR-12、RS-STR-03 |
| SC-02 | 大梁 | 大梁与内/外蒙皮界面 | 大梁与蒙皮界面分层 | D：涉及蒙皮层数≤5；C：5＜涉及蒙皮层数≤10；B：涉及蒙皮层数＞10 | RS-STR-12、RS-STR-03 |
| AL-01 | 避雷系统 | 铝尖 | 铝尖损伤 | C（A2）/ D（A1） | RS-LGT-01 |
| AL-02 | 避雷系统 | 铝尖 | 铝尖脱粘 | C | RS-LGT-01 |
| AL-03 | 避雷系统 | 铝尖 | 铝尖缺失 | C | RS-LGT-01 |
| AL-04 | 避雷系统 | 雷电接闪器 | 叶身接闪器损伤/缺失 | D | RS-LGT-06 |
| AL-05 | 避雷系统 | 避雷导线 | 避雷导线铜线裸露(绝缘皮破损) | E | RS-LGT-03、RS-LGT-07 |
| AL-06 | 避雷系统 | 避雷导线 | 避雷导线断裂 | D | RS-LGT-03 |
| AL-07 | 避雷系统 | 避雷导线 | 避雷导线长度不足 | D | RS-LGT-03 |
| AL-08 | 避雷系统 | 避雷导线固定螺栓 | 导线固定螺栓断裂/缺失 | E | RS-LGT-04 |
| AL-09 | 避雷系统 | 叶根接闪端子/基座 | 叶根接闪端子/基座损坏/遗失 | C | RS-LGT-04 |
| AL-10 | 避雷系统 | 避雷导线手糊补强 | 手糊补强气泡/分层/损伤 | E | RS-LGT-03、RS-STR-01 |
| AL-11 | 避雷系统 | 雷电记录卡/卡盒 | 雷电记录卡缺失 | E | RS-LGT-07 |
| AL-12 | 避雷系统 | 雷电记录卡/卡盒 | 雷电记录卡和雷电记录卡盒均缺失 | E | RS-LGT-07 |
| AL-13 | 避雷系统 | 雷电记录卡/卡盒 | 雷电记录卡盒损坏 | E | RS-LGT-07 |
| AL-14 | 避雷系统 | 导雷条 | 导雷条损伤/脱落 | C | RS-LGT-05 |
| AL-15 | 避雷系统 | 避雷系统电阻 | 避雷系统电阻偏大/不通 | D（A2）；A3判据：电阻＞50毫欧 | RS-LGT-02、RS-LGT-03、RS-LGT-04 |
| RC-01 | 叶根连接 | 连接螺栓(打孔型/预埋型) | 连接螺栓断裂 | (A2) C：单支叶片同时断裂螺栓≤2根→短期可运行需尽快更换；＞2根→建议停机。(A3) 长度＜60m叶片：C≤3根/B＞3根；长度＞60m叶片：C≤2根/B≥2根 | RS-BOLT-01、RS-BOLT-02、RS-BOLT-03、RS-BOLT-04 |
| RC-02 | 叶根连接 | 连接螺栓 | 螺栓松动/脱出 | C | RS-BOLT-05 |
| RC-03 | 叶根连接 | 连接螺栓 | 连接螺栓安装时卡死 | C | RS-BOLT-05、RS-BOLT-07 |
| RC-04 | 叶根连接 | 连接螺栓/螺母/垫片 | 连接螺栓/六角螺母/垫片表面镀层损伤或锈蚀 | E | RS-BOLT-07 |
| RC-05 | 叶根连接 | 连接螺栓 | 连接螺栓间距异常导致无法装机 | C | RS-BOLT-05、RS-BOLT-07 |
| RC-06 | 叶根连接 | 预埋螺栓套 | 预埋螺栓套内异物 | E | RS-BOLT-07 |
| RC-07 | 叶根连接 | 连接螺栓装配 | 连接螺栓紧固时跟转/回弹 | C | RS-BOLT-05 |
| RC-08 | 叶根连接 | 连接螺栓装配 | 连接螺栓/六角螺母混装 | D | RS-BOLT-05 |
| RC-09 | 叶根连接 | 交叉螺母补强/螺母补强 | 交叉螺母补强开裂/鼓包/分层 | D | RS-BOLT-06 |
| FP-01 | 功能件 | 前缘保护膜 | 前缘保护膜损伤 | E | RS-COAT-01 |
| FP-02 | 功能件 | 涂层(壳体/防雨罩/叶根挡板等) | 涂层损伤/脱落 | E | RS-COAT-02、RS-COAT-03、RS-COAT-04 |
| FP-03 | 功能件 | 叶根挡板/人孔盖板 | 叶根挡板/人孔盖板损伤 | D | RS-STR-13 |
| FP-04 | 功能件 | 叶根挡板 | 叶根挡板脱落 | B | RS-STR-14 |
| FP-05 | 功能件 | 盖板螺栓 | 盖板螺栓断裂 | D | RS-PART-01 |
| FP-06 | 功能件 | 盖板螺栓 | 盖板螺栓跟转/松动 | D | RS-PART-01 |
| FP-07 | 功能件 | 盖板螺栓 | 盖板螺栓滑丝 | D | RS-PART-01 |
| FP-08 | 功能件 | 盖板螺栓 | 盖板螺栓金属件缺失 | E | RS-PART-01 |
| FP-09 | 功能件 | 盖板螺栓补强 | 盖板螺栓补强气泡/分层/未固化 | E | RS-PART-01 |
| FP-10 | 功能件 | 盖板把手 | 盖板把手松动/缺失 | E | RS-PART-09 |
| FP-11 | 功能件 | 挡板补强 | 挡板补强分层 | D | RS-STR-13 |
| FP-12 | 功能件 | 叶根挡板/柔性环SIKA胶 | 叶根挡板/柔性环SIKA胶裂纹 | C | RS-STR-14 |
| FP-13 | 功能件 | 零刻度盘 | 零刻度盘安装尺寸偏差 | C | RS-PART-04 |
| FP-14 | 功能件 | 零刻度盘 | 零刻度盘缺失 | E | RS-PART-04 |
| FP-15 | 功能件 | 防雨罩 | 防雨罩损伤 | E | RS-PART-02 |
| FP-16 | 功能件 | 防雨罩 | 防雨罩脱粘 | E | RS-PART-02 |
| FP-17 | 功能件 | 防雨罩 | 防雨罩位置偏差/干涉 | C | RS-PART-02 |
| FP-18 | 功能件 | 叶根金属法兰 | 法兰与螺栓孔错位 | D | RS-PART-03 |
| FP-19 | 功能件 | 叶根金属法兰 | 法兰裂纹 | C（只做记录，不进行处理） | RS-PART-03 |
| FP-20 | 功能件 | 叶根金属法兰与壳体界面 | 法兰与壳体界面开裂 | D | RS-PART-03、RS-STR-11 |
| FP-21 | 功能件 | 排水孔 | 排水孔堵塞 | E | RS-PART-05 |
| FP-22 | 功能件 | 涡流发生器VG | 涡流发生器(VG)损伤/鼓包/脱落 | C | RS-PART-06 |
| FP-23 | 功能件 | 锯齿尾缘(降噪板) | 锯齿尾缘(降噪板)损伤/脱落 | C | RS-PART-07 |
| FP-24 | 功能件 | 配重 | 配重铅丸溢出 | C | RS-PART-08 |
| FP-25 | 功能件 | 防冰冻系统 | 防冰冻机械/电气系统故障 | C | RS-PART-10 |
| ID-01 | 标识类 | 重心标识 | 重心标识位置偏差/缺失 | C(A2) / E(A1) | RS-PART-10 |
| ID-02 | 标识类 | 双点吊/单点吊/叶根起吊标识 | 吊点标识位置偏差/缺失 | C | RS-PART-10 |
| ID-03 | 标识类 | 叶片编组号/流水号 | 叶片编组号/流水号错误 | C | RS-PART-10 |
| ID-04 | 标识类 | 铭牌 | 铭牌缺失 | E | RS-PART-10 |
| ID-05 | 标识类 | 铭牌 | 铭牌信息不清晰 | E（只做记录，不进行处理） | RS-PART-10 |
| AS-01 | 异响 | 叶片内部 | 叶片内部有脱落的结构胶 | E | RS-INS-02 |
| AS-02 | 异响 | 扫风声音 | 风机运行过程中叶片扫风声音异常 | C | RS-INS-03 |
| AS-03 | 异响 | 哨音 | 风机运行过程中叶片发出哨音 | C | RS-INS-03、RS-PART-05 |
| SM-01 | 脏污 | 叶片表面 | 叶片脏污 | E | RS-COAT-02 |

## 3.1 缺陷定义与录入描述模板

### 壳体

SH-01 内/外补强玻璃钢损伤/分层/未固化

● 定义：指叶片前、后缘合模缝的内、外补强玻璃钢，因外力撞击、风蚀、生产过程中界面处理不到位或固化度不足等引起的异常，包括补强自身玻璃钢(不含壳体玻璃钢)的损伤或未固化、补强与壳体间的脱粘(分层)。

● 定级规则：C（Ⅰ区）

● 运行建议：短期可正常运行，但需尽快维修。

● 录入描述模板：位置=壳体Ⅰ区前缘内外补强；类型=损伤/分层/未固化；范围(展向×弦向)=__m×__mm；涉及层数=__；是否扩展至壳体=__。

● 匹配方案：RS-STR-01、RS-STR-02、RS-COAT-02　（A2 §4.1 / §3.2-1.1.1.1）

SH-02 壳体玻璃钢损伤/分层

● 定义：指壳体玻璃钢因遭受雷击、外力撞击或运行过程中出现的损伤及分层。

● 定级规则：C：涉及层数≤6；B：涉及层数＞6

● 运行建议：B级建议停机。

● 录入描述模板：位置=壳体Ⅰ区前缘；类型=玻璃钢损伤/分层；涉及层数=__；长度=__mm；是否贯穿=__。

● 匹配方案：RS-STR-01、RS-STR-02、RS-STR-03　（A2 §4.2 / §3.2-1.1.1.2）

SH-03 合模缝缺胶/开裂(脱粘)

● 定义：缺胶=目视可见结构胶未填满粘接区域或UT判定粘接宽度不符工艺；开裂(脱粘)=原结构胶粘接区域不再粘接。

● 定级规则：B

● 运行建议：建议停机。

● 录入描述模板：位置=壳体Ⅰ区前缘合模缝；类型=缺胶/开裂(脱粘)；连续长度=__mm；缺胶宽度=__mm；是否UT确认=__。

● 匹配方案：RS-STR-11、RS-STR-07　（A2 §4.3 / §3.2-1.1.1.3）

SH-04 内/外补强玻璃钢损伤/分层/未固化

● 定义：同SH-01，位置为后缘内外补强。

● 定级规则：C

● 运行建议：短期可正常运行，但需尽快维修。

● 录入描述模板：位置=壳体Ⅰ区后缘内外补强；类型=损伤/分层/未固化；范围=__；涉及层数=__。

● 匹配方案：RS-STR-01、RS-STR-02　（A2 §4.1 / §3.2-1.1.2.1）

SH-05 壳体玻璃钢损伤/分层

● 定义：同SH-02。

● 定级规则：C：涉及层数≤6；B：涉及层数＞6

● 运行建议：B级建议停机。

● 录入描述模板：位置=壳体Ⅰ区后缘；类型=损伤/分层；涉及层数=__；长度=__mm。

● 匹配方案：RS-STR-01、RS-STR-02、RS-STR-03　（A2 §3.2-1.1.2.2）

SH-06 UD损伤

● 定义：指叶片后缘UD(不含包裹UD的内、外蒙皮玻璃钢)出现断裂、分层等异常。

● 定级规则：C：UD损伤层数≤6 或 损伤宽度≤UD宽度的20%；B：UD损伤层数＞6 且 损伤宽度＞UD宽度的20%

● 运行建议：B级建议停机。

● 录入描述模板：位置=后缘UD(Ⅰ区)；类型=UD损伤/分层/断裂；UD损伤层数=__；损伤宽度=__mm；UD总宽度=__mm；占比=__%。

● 匹配方案：RS-STR-03、RS-STR-12　（A2 §4.4 / §3.2-1.1.2.3）

SH-07 合模缝缺胶/开裂(脱粘)

● 定义：同SH-03，位置为后缘。

● 定级规则：B

● 运行建议：建议停机。

● 录入描述模板：位置=壳体Ⅰ区后缘合模缝；类型=缺胶/开裂；连续长度=__mm；是否失效=__。

● 匹配方案：RS-STR-11、RS-STR-07　（A2 §3.2-1.1.2.4）

SH-08 壳体玻璃钢损伤/分层

● 定义：同SH-02。

● 定级规则：C：涉及层数≤6；B：涉及层数＞6

● 运行建议：B级建议停机。

● 录入描述模板：位置=壳体Ⅰ区大面；类型=损伤/分层；涉及层数=__；面积=__㎡。

● 匹配方案：RS-STR-01、RS-STR-02、RS-STR-03　（A2 §3.2-1.1.3.1）

SH-09 夹芯损伤

● 定义：指壳体及腹板的夹芯(巴莎木及PVC/PET泡沫)出现损伤；夹芯损伤意味着壳体/腹板玻璃钢也存在损伤。

● 定级规则：B

● 运行建议：建议停机。

● 录入描述模板：位置=壳体Ⅰ区大面；类型=夹芯损伤；面积=__㎡；夹芯材质=__；是否贯穿内表面=__。

● 匹配方案：RS-STR-04、RS-STR-05　（A2 §4.5 / §3.2-1.1.3.2）

SH-10 夹芯间隙＞8mm

● 定义：指夹芯与夹芯之间的拼接缝宽度，拼接缝之间为富树脂。

● 定级规则：B

● 运行建议：（按结构损伤关注）

● 录入描述模板：位置=壳体Ⅰ区大面；类型=夹芯间隙；间隙宽度=__mm(＞8mm)。

● 匹配方案：RS-STR-04　（A2 §4.6 / §3.2-1.1.3.3）

SH-11 玻璃钢与夹芯分层/发白

● 定义：指玻璃钢与夹芯之间粘接失效(出现空隙)，空隙玻璃钢一侧可观察到发白，分层严重可目视鼓包。

● 定级规则：B

● 运行建议：建议停机。

● 录入描述模板：位置=壳体Ⅰ区大面；类型=玻璃钢与夹芯分层/发白；面积=__㎡；是否鼓包=__。

● 匹配方案：RS-STR-04　（A2 §4.7 / §3.2-1.1.3.4）

SH-12 褶皱

● 定义：指铺层时玻纤布未铺平整，灌注固化后内表面可见明显凸起，通常集中于展向距叶根2m范围内前后缘合模缝两侧或大面。

● 定级规则：E：高宽比≤0.08(只记录不处理)；C：高宽比＞0.08且涉及层数≤6；B：高宽比＞0.08且涉及层数＞6

● 运行建议：E级可正常运行。

● 录入描述模板：位置=壳体Ⅰ区；类型=褶皱；高宽比=__；涉及层数=__；展向位置=__m。

● 匹配方案：RS-STR-09　（A2 §4.8 / §3.2-1.1.3.5）

SH-13 内/外补强玻璃钢损伤/分层/未固化

● 定义：同SH-01。

● 定级规则：D

● 运行建议：短期可正常运行，但需尽快维修。

● 录入描述模板：位置=壳体Ⅱ区前缘内外补强；类型=__；范围=__；涉及层数=__。

● 匹配方案：RS-STR-01、RS-STR-02　（A2 §3.2-1.2.1.1）

SH-14 壳体玻璃钢损伤/分层

● 定义：同SH-02。

● 定级规则：C：涉及层数≤6；B：涉及层数＞6

● 运行建议：B级建议停机。

● 录入描述模板：位置=壳体Ⅱ区前缘；类型=__；涉及层数=__；长度=__mm。

● 匹配方案：RS-STR-01、RS-STR-02、RS-STR-03　（A2 §3.2-1.2.1.2）

SH-15 前缘粘接结构胶缺胶/裂纹/损伤

● 定义：指前缘粘接区域受损，打磨后确认粘接角区域的结构胶有裂纹或受损，但未伤及前缘粘接角本身。

● 定级规则：C

● 运行建议：建议停机。

● 录入描述模板：位置=前缘粘接区(Ⅱ区)；类型=结构胶缺胶/裂纹/损伤；长度=__mm；是否伤及粘接角=否。

● 匹配方案：RS-STR-08、RS-STR-11　（A2 §4.9 / §3.2-1.2.1.3）

SH-16 前缘粘接角损伤

● 定义：指前缘粘接区域受损，打磨后确认粘接角区域除结构胶有裂纹/受损外，前缘粘接角本身玻璃钢也受损。

● 定级规则：C

● 运行建议：建议停机。

● 录入描述模板：位置=前缘粘接角(Ⅱ区)；类型=粘接角玻璃钢损伤；涉及层数=__；长度=__mm。

● 匹配方案：RS-STR-08、RS-STR-03　（A2 §4.10 / §3.2-1.2.1.4）

SH-17 内/外补强玻璃钢损伤/分层/未固化

● 定义：同SH-01。

● 定级规则：D

● 运行建议：短期可正常运行，但需尽快维修。

● 录入描述模板：位置=壳体Ⅱ区后缘内外补强；类型=__；范围=__。

● 匹配方案：RS-STR-01、RS-STR-02　（A2 §3.2-1.2.2.1）

SH-18 壳体玻璃钢损伤/分层

● 定义：同SH-02。

● 定级规则：C：涉及层数≤6；B：涉及层数＞6

● 运行建议：B级建议停机。

● 录入描述模板：位置=壳体Ⅱ区后缘；类型=__；涉及层数=__。

● 匹配方案：RS-STR-01、RS-STR-02、RS-STR-03　（A2 §3.2-1.2.2.2）

SH-19 UD损伤

● 定义：同SH-06。

● 定级规则：C：UD损伤层数≤6 或 损伤宽度≤UD宽度的20%；B：UD损伤层数＞6 且 损伤宽度＞UD宽度的20%

● 运行建议：B级建议停机。

● 录入描述模板：位置=后缘UD(Ⅱ区)；类型=UD损伤；层数=__；宽度=__mm；占比=__%。

● 匹配方案：RS-STR-03、RS-STR-12　（A2 §3.2-1.2.2.3）

SH-20 合模缝开裂/缺胶(脱粘)

● 定义：同SH-03。

● 定级规则：D：单处开裂任意长度≤0.1m且小于3处；C：0.1m＜开裂任意长度≤1m 或 大于3处；B：开裂任意长度＞1m

● 运行建议：B级建议停机。

● 录入描述模板：位置=壳体Ⅱ区后缘合模缝；类型=开裂/缺胶；单处长度=__m；处数=__；总长度=__m。

● 匹配方案：RS-STR-07、RS-STR-11　（A2 §3.2-1.2.2.4）

SH-21 后缘立面展向裂纹

● 定义：指叶片后缘立面上沿着叶片展向的油漆裂纹。

● 定级规则：C

● 运行建议：（需修复涂层/结构）

● 录入描述模板：位置=后缘立面(Ⅱ区)；类型=展向裂纹；长度=__mm；是否结构胶开裂=__。

● 匹配方案：RS-COAT-02、RS-STR-07　（A2 §4.11 / §3.2-1.2.2.5）

SH-22 后缘立面弦向裂纹

● 定义：指叶片后缘立面上沿着叶片弦向的油漆裂纹，通常为结构胶裂纹引起。

● 定级规则：E（只做记录，不进行处理）

● 运行建议：可正常运行。

● 录入描述模板：位置=后缘立面(Ⅱ区)；类型=弦向裂纹；长度=__mm；是否伴随结构胶开裂=__。

● 匹配方案：RS-COAT-02　（A2 §4.12 / §3.2-1.2.2.6）

SH-23 壳体玻璃钢损伤/分层

● 定义：同SH-02。

● 定级规则：C：涉及层数≤6；B：涉及层数＞6

● 运行建议：B级建议停机。

● 录入描述模板：位置=壳体Ⅱ区大面；类型=__；层数=__；面积=__㎡。

● 匹配方案：RS-STR-01、RS-STR-02、RS-STR-03　（A2 §3.2-1.2.3.1）

SH-24 夹芯损伤

● 定义：同SH-09。

● 定级规则：C：涉及层数≤6；B：涉及层数＞6

● 运行建议：B级建议停机。

● 录入描述模板：位置=壳体Ⅱ区大面；类型=夹芯损伤；面积=__㎡；是否贯穿=__。

● 匹配方案：RS-STR-04、RS-STR-05　（A2 §3.2-1.2.3.2）

SH-25 夹芯间隙＞8mm

● 定义：同SH-10。

● 定级规则：C

● 录入描述模板：位置=壳体Ⅱ区大面；类型=夹芯间隙；间隙宽度=__mm。

● 匹配方案：RS-STR-04　（A2 §3.2-1.2.3.3）

SH-26 玻璃钢与夹芯分层/发白

● 定义：同SH-11。

● 定级规则：C：涉及层数≤6；B：涉及层数＞6

● 运行建议：B级建议停机。

● 录入描述模板：位置=壳体Ⅱ区大面；类型=玻璃钢与夹芯分层/发白；面积=__㎡。

● 匹配方案：RS-STR-04　（A2 §3.2-1.2.3.4）

SH-27 褶皱

● 定义：同SH-12。

● 定级规则：E：高宽比≤0.08；C：高宽比＞0.08且涉及层数≤6；B：高宽比＞0.08且涉及层数＞6

● 录入描述模板：位置=壳体Ⅱ区；类型=褶皱；高宽比=__；层数=__。

● 匹配方案：RS-STR-09　（A2 §3.2-1.2.3.5）

SH-28 外补强玻璃钢损伤/分层/未固化

● 定义：同SH-01。

● 定级规则：E

● 运行建议：短期可正常运行，但需尽快维修。

● 录入描述模板：位置=壳体Ⅲ区前缘外补强；类型=__；层数=__。

● 匹配方案：RS-STR-01、RS-STR-02　（A2 §3.2-1.3.1.1）

SH-29 壳体玻璃钢损伤/分层

● 定义：同SH-02。

● 定级规则：C

● 运行建议：建议停机。

● 录入描述模板：位置=壳体Ⅲ区前缘；类型=__；层数=__；长度=__mm。

● 匹配方案：RS-STR-01、RS-STR-02、RS-STR-03　（A2 §3.2-1.3.1.2）

SH-30 前缘粘接结构胶缺胶/裂纹/损伤

● 定义：同SH-15。

● 定级规则：C

● 运行建议：建议停机。

● 录入描述模板：位置=前缘粘接区(Ⅲ区)；类型=结构胶缺胶/裂纹/损伤；长度=__mm。

● 匹配方案：RS-STR-08、RS-STR-11　（A2 §3.2-1.3.1.3）

SH-31 前缘粘接角损伤

● 定义：同SH-16。

● 定级规则：C

● 运行建议：建议停机。

● 录入描述模板：位置=前缘粘接角(Ⅲ区)；类型=粘接角玻璃钢损伤；层数=__。

● 匹配方案：RS-STR-08、RS-STR-03　（A2 §3.2-1.3.1.4）

SH-32 壳体玻璃钢损伤/分层

● 定义：同SH-02。

● 定级规则：C

● 运行建议：建议停机。

● 录入描述模板：位置=壳体Ⅲ区后缘；类型=__；层数=__。

● 匹配方案：RS-STR-01、RS-STR-02、RS-STR-03　（A2 §3.2-1.3.2.1）

SH-33 UD损伤

● 定义：同SH-06。

● 定级规则：C：UD损伤层数≤6 或 损伤宽度≤UD宽度的20%；B：UD损伤层数＞6 且 损伤宽度＞UD宽度的20%

● 运行建议：B级建议停机。

● 录入描述模板：位置=后缘UD(Ⅲ区)；类型=UD损伤；层数=__；宽度占比=__%。

● 匹配方案：RS-STR-03、RS-STR-12　（A2 §3.2-1.3.2.2）

SH-34 合模缝开裂/缺胶(脱粘)

● 定义：同SH-03。

● 定级规则：D：单处开裂任意长度≤0.1m且小于3处；C：0.1m＜长度≤1m或大于3处；B：长度＞1m

● 运行建议：B级建议停机。

● 录入描述模板：位置=壳体Ⅲ区后缘合模缝；类型=开裂/缺胶；单处长度=__m；处数=__。

● 匹配方案：RS-STR-07、RS-STR-11　（A2 §3.2-1.3.2.3）

SH-35 后缘立面展向裂纹

● 定义：同SH-21。

● 定级规则：C

● 录入描述模板：位置=后缘立面(Ⅲ区)；类型=展向裂纹；长度=__mm。

● 匹配方案：RS-COAT-02　（A2 §3.2-1.3.2.4）

SH-36 后缘立面弦向裂纹

● 定义：同SH-22。

● 定级规则：E（只记录）

● 录入描述模板：位置=后缘立面(Ⅲ区)；类型=弦向裂纹；长度=__mm。

● 匹配方案：RS-COAT-02　（A2 §3.2-1.3.2.5）

SH-37 壳体玻璃钢损伤/分层

● 定义：同SH-02。

● 定级规则：C

● 运行建议：建议停机。

● 录入描述模板：位置=壳体Ⅲ区大面；类型=__；层数=__；面积=__㎡。

● 匹配方案：RS-STR-01、RS-STR-02、RS-STR-03　（A2 §3.2-1.3.3.1）

SH-38 夹芯损伤

● 定义：同SH-09。

● 定级规则：C

● 运行建议：建议停机。

● 录入描述模板：位置=壳体Ⅲ区大面；类型=夹芯损伤；面积=__㎡。

● 匹配方案：RS-STR-04、RS-STR-05　（A2 §3.2-1.3.3.2）

SH-39 玻璃钢与夹芯分层/发白

● 定义：同SH-11。

● 定级规则：C

● 运行建议：建议停机。

● 录入描述模板：位置=壳体Ⅲ区大面；类型=玻璃钢与夹芯分层/发白；面积=__㎡。

● 匹配方案：RS-STR-04　（A2 §3.2-1.3.3.3）

SH-40 叶尖损伤

● 定义：叶尖区域壳体/夹芯损伤(含叶尖衬板损伤)。

● 定级规则：D：损伤面积≤0.1㎡；C：损伤面积＞0.1㎡(A1版判据)

● 录入描述模板：位置=叶尖；类型=叶尖损伤；面积=__㎡；是否含衬板=__；是否开裂=__。

● 匹配方案：RS-STR-03、RS-STR-04、RS-PART-06　（A1 §2.5 Ⅲ区叶尖损伤）

### 腹板

SW-01 腹板玻璃钢发白/损伤

● 定义：指腹板玻璃钢本身存在的浸渍不良，或由于外力撞击等原因导致的损伤。

● 定级规则：C

● 录入描述模板：位置=腹板本体；类型=玻璃钢发白/损伤；长度=__mm；面积=__㎡。

● 匹配方案：RS-STR-10、RS-STR-01　（A2 §4.13 / §3.2-2.1.1.1）

SW-02 腹板夹芯损伤

● 定义：指腹板夹芯损伤。

● 定级规则：C：任意方向损伤长度≤50mm；B：＞50mm

● 运行建议：B级建议停机。

● 录入描述模板：位置=腹板夹芯；类型=夹芯损伤；长度=__mm。

● 匹配方案：RS-STR-10、RS-STR-04　（A2 §3.2-2.1.1.2）

SW-03 腹板玻璃钢与夹芯分层/发白

● 定义：同SH-11，位置为腹板。

● 定级规则：C：分层面积≤0.1㎡；B：＞0.1㎡

● 运行建议：B级建议停机。

● 录入描述模板：位置=腹板；类型=玻璃钢与夹芯分层/发白；面积=__㎡。

● 匹配方案：RS-STR-10　（A2 §3.2-2.1.1.3）

SW-04 腹板与壳体脱粘

● 定义：指腹板与PS/SS壳体之间的粘接失效(脱粘)。

● 定级规则：C：脱粘任意长度≤0.2m；B：脱粘任意长度＞0.2m

● 运行建议：B级建议停机。

● 录入描述模板：位置=腹板粘接面；类型=脱粘；长度=__m；是否UT确认=__。

● 匹配方案：RS-STR-11、RS-STR-10　（A2 §3.2-2.2.1.1）

SW-05 腹板粘接结构胶裂纹

● 定义：指腹板粘接结构胶(含腹板边缘挤出的结构胶)上存在微裂纹。

● 定级规则：C：裂纹任意长度≤0.2m；B：＞0.2m

● 运行建议：B级建议停机。

● 录入描述模板：位置=腹板粘接；类型=结构胶裂纹；长度=__m。

● 匹配方案：RS-STR-11　（A2 §4.14 / §3.2-2.2.1.2）

SW-06 腹板缺胶

● 定义：指腹板粘接区域结构胶未填满。

● 定级规则：D：缺胶宽度≤10%且单处长度＜0.2m；C：缺胶宽度＞10% 或 单处长度＞0.2m

● 录入描述模板：位置=腹板粘接；类型=缺胶；缺胶宽度占比=__%；单处长度=__m。

● 匹配方案：RS-STR-11　（A2 §3.2-2.2.1.3）

SW-07 腹板补强气泡/分层/损伤

● 定义：指腹板手糊补强出现气泡、分层或损伤。

● 定级规则：D

● 运行建议：可正常运行，选择合适时机处理。

● 录入描述模板：位置=腹板补强；类型=气泡/分层/损伤；长度=__mm。

● 匹配方案：RS-STR-10、RS-STR-01　（A2 §3.2-2.3.1.1）

### 大梁

SC-01 大梁玻璃钢损伤

● 定义：指大梁玻璃钢由于雷击或外力撞击等原因导致的损伤、分层等。

● 定级规则：C：大梁损伤层数≤6；B：大梁损伤层数＞6

● 运行建议：B级建议停机。

● 录入描述模板：位置=大梁(内/外表面)；类型=玻璃钢损伤/分层；损伤层数=__；长度=__mm；UT检查结果=__。

● 匹配方案：RS-STR-12、RS-STR-03　（A2 §4.15 / §3.2-3.1.1.1）

SC-02 大梁与蒙皮界面分层

● 定义：指大梁由于雷击或外力撞击等原因，与内蒙皮或外蒙皮间粘接失效，出现间隙，部分情况表现为发白(玻璃钢本身可能未受损)。

● 定级规则：D：涉及蒙皮层数≤5；C：5＜涉及蒙皮层数≤10；B：涉及蒙皮层数＞10

● 运行建议：B级建议停机。

● 录入描述模板：位置=大梁×蒙皮界面；类型=界面分层；涉及蒙皮层数=__；长度=__mm；UT结果=__。

● 匹配方案：RS-STR-12、RS-STR-03　（A2 §4.16 / §3.2-3.1.2.1）

### 避雷系统

AL-01 铝尖损伤

● 定义：指铝尖出现小缺口或断裂，通常为外力撞击引起。

● 定级规则：C（A2）/ D（A1）

● 运行建议：可正常运行，选择合适时机处理（A2 C级）。

● 录入描述模板：位置=铝尖；类型=损伤(缺口/断裂)；尺寸=__mm；是否影响导线=__。

● 匹配方案：RS-LGT-01　（A2 §4.17 / §3.2-4.1.1.1）

AL-02 铝尖脱粘

● 定义：指铝尖与PS/SS面蒙皮间粘接(即铝尖被蒙皮包裹部分)失效，但铝尖与叶片间仍有导线连接，通常为雷击引起。

● 定级规则：C

● 运行建议：建议停机。

● 录入描述模板：位置=铝尖；类型=脱粘；脱粘范围=__mm；导线是否连接=是。

● 匹配方案：RS-LGT-01　（A2 §4.18 / §3.2-4.1.1.2）

AL-03 铝尖缺失

● 定义：指遭受外力(撞击或雷击)后，连接铝尖的导线断裂且铝尖粘接失效后铝尖被甩出，无法找到。

● 定级规则：C

● 运行建议：建议停机。

● 录入描述模板：位置=铝尖；类型=缺失；导线是否断裂=是；是否影响叶尖结构=__。

● 匹配方案：RS-LGT-01　（A2 §4.19 / §3.2-4.1.1.3）

AL-04 叶身接闪器损伤/缺失

● 定义：指叶片叶身接闪器在叶片运行过程中脱落。

● 定级规则：D

● 录入描述模板：位置=叶身接闪器；类型=损伤/缺失；数量=__；位置(展向)=__m。

● 匹配方案：RS-LGT-06　（A2 §4.20 / §3.2-4.2.1.1）

AL-05 避雷导线铜线裸露(绝缘皮破损)

● 定义：指叶片的避雷导线绝缘皮破损导致铜线裸露。

● 定级规则：E

● 运行建议：可正常运行，选择合适时机处理。

● 录入描述模板：位置=避雷导线；类型=铜线裸露/绝缘皮破损；长度=__mm。

● 匹配方案：RS-LGT-03、RS-LGT-07　（A2 §4.21 / §3.2-4.3.1.1）

AL-06 避雷导线断裂

● 定义：指避雷导线由于人为剪断或其他原因导致的从某一部位完全断开。

● 定级规则：D

● 录入描述模板：位置=避雷导线；类型=断裂；断裂位置=__m；是否可见/可操作=__。

● 匹配方案：RS-LGT-03　（A2 §4.22 / §3.2-4.3.1.2）

AL-07 避雷导线长度不足

● 定义：指由于设计或生产原因，避雷导线长度不足以连接到轮毂，需要进行延长。

● 定级规则：D

● 录入描述模板：位置=避雷导线；类型=长度不足；缺口长度=__mm。

● 匹配方案：RS-LGT-03　（A2 §4.23 / §3.2-4.3.1.3）

AL-08 导线固定螺栓断裂/缺失

● 定义：指用于将导线固定到叶根法兰上的螺栓出现断裂或丢失，导致导线无法固定到叶根。

● 定级规则：E

● 录入描述模板：位置=导线固定螺栓；类型=断裂/缺失；数量=__。

● 匹配方案：RS-LGT-04　（A2 §4.24 / §3.2-4.3.2.1）

AL-09 叶根接闪端子/基座损坏/遗失

● 定义：指部分在叶根挡板处安装有接闪端子或接闪基座的叶片，其接闪端子或接闪基座出现损坏或丢失。

● 定级规则：C

● 录入描述模板：位置=叶根接闪端子/基座；类型=损坏/遗失；基座状态=__；螺纹段状态=__。

● 匹配方案：RS-LGT-04　（A2 §4.25 / §3.2-4.3.3.1）

AL-10 手糊补强气泡/分层/损伤

● 定义：指导线手糊补强出现气泡、分层或损伤。

● 定级规则：E

● 运行建议：可正常运行，选择合适时机处理。

● 录入描述模板：位置=导线补强；类型=气泡/分层/损伤；长度=__mm。

● 匹配方案：RS-LGT-03、RS-STR-01　（A2 §3.2-4.3.4.1）

AL-11 雷电记录卡缺失

● 定义：指安装在卡盒内的雷电记录卡丢失，卡盒本身无异常。

● 定级规则：E

● 运行建议：可正常运行，选择合适时机处理。

● 录入描述模板：位置=雷电记录卡；类型=缺失；卡盒状态=正常。

● 匹配方案：RS-LGT-07　（A2 §4.26 / §3.2-4.5.1.1）

AL-12 雷电记录卡和雷电记录卡盒均缺失

● 定义：指安装在叶根的雷电记录卡及卡盒同时丢失。

● 定级规则：E

● 运行建议：可正常运行，选择合适时机处理。

● 录入描述模板：位置=雷电记录卡及卡盒；类型=均缺失。

● 匹配方案：RS-LGT-07　（A2 §4.27 / §3.2-4.5.1.2）

AL-13 雷电记录卡盒损坏

● 定义：指安装在叶根的雷电记录卡盒破损。

● 定级规则：E

● 运行建议：可正常运行，选择合适时机处理。

● 录入描述模板：位置=雷电记录卡盒；类型=损坏。

● 匹配方案：RS-LGT-07　（A2 §4.28 / §3.2-4.5.1.3）

AL-14 导雷条损伤/脱落

● 定义：指安装在叶尖的导雷条出现损伤或脱落。

● 定级规则：C

● 运行建议：可正常运行，选择合适时机处理。

● 录入描述模板：位置=叶尖导雷条；类型=损伤/脱落；区段=__；长度=__mm。

● 匹配方案：RS-LGT-05　（A2 §4.29 / §3.2-4.6.1.1）

AL-15 避雷系统电阻偏大/不通

● 定义：指各接闪器(含铝尖)到叶根的电阻超过技术要求。

● 定级规则：D（A2）；A3判据：电阻＞50毫欧

● 录入描述模板：位置=避雷系统；类型=电阻偏大/不通；实测电阻=__mΩ；判断标准=≤50mΩ。

● 匹配方案：RS-LGT-02、RS-LGT-03、RS-LGT-04　（A2 §4.30 / §3.2-4.7.1.1）

### 叶根连接

RC-01 连接螺栓断裂

● 定义：指叶片叶根连接螺栓断裂，包含已装机叶片螺栓在运行过程中断裂或未装机叶片螺栓在运输或吊装过程中因外力撞击等原因断裂。

● 定级规则：(A2) C：单支叶片同时断裂螺栓≤2根→短期可运行需尽快更换；＞2根→建议停机。(A3) 长度＜60m叶片：C≤3根/B＞3根；长度＞60m叶片：C≤2根/B≥2根

● 运行建议：断裂数量决定：≤2根短期可运行需尽快更换；＞2根建议停机。

● 录入描述模板：位置=叶根连接螺栓(第__号)；类型=断裂；断裂位置(六角螺母处/光杆/T型螺母处/螺栓套处)=__；数量=__；叶片长度=__m。

● 匹配方案：RS-BOLT-01、RS-BOLT-02、RS-BOLT-03、RS-BOLT-04　（A2 §4.31 / §3.2-5.1.1.1）

RC-02 螺栓松动/脱出

● 定义：指已装机的叶片叶根连接螺栓在未断裂的情况下从螺栓孔内脱出。

● 定级规则：C

● 录入描述模板：位置=叶根螺栓(第__号)；类型=松动/脱出；脱出长度=__mm。

● 匹配方案：RS-BOLT-05　（A2 §4.32 / §3.2-5.1.1.2）

RC-03 连接螺栓安装时卡死

● 定义：指安装叶根连接螺栓时，由于螺栓损坏或螺栓孔内存在异物，螺栓安装时卡死，无法安装到伸出长度满足技术要求，且螺栓无法退出。

● 定级规则：C

● 录入描述模板：位置=叶根螺栓(第__号)；类型=安装卡死；孔内异物=__。

● 匹配方案：RS-BOLT-05、RS-BOLT-07　（A2 §4.33 / §3.2-5.1.1.3）

RC-04 连接螺栓/六角螺母/垫片表面镀层损伤或锈蚀

● 定义：指叶根连接螺栓、六角螺母及垫片表面的镀层出现刮擦损伤或生锈。

● 定级规则：E

● 录入描述模板：位置=叶根连接件；类型=镀层损伤/锈蚀；部位=__；程度=__。

● 匹配方案：RS-BOLT-07　（A2 §4.34 / §3.2-5.1.2.1）

RC-05 连接螺栓间距异常导致无法装机

● 定义：指由于叶根连接螺栓间距分布不均匀，部分螺栓无法对齐轮毂螺栓孔，叶片无法装机。

● 定级规则：C

● 录入描述模板：位置=叶根螺栓间距；类型=间距异常；偏差=__mm。

● 匹配方案：RS-BOLT-05、RS-BOLT-07　（A2 §4.35 / §3.2-5.1.1.5）

RC-06 预埋螺栓套内异物

● 定义：指叶片螺栓孔内(含打孔型叶片的交叉螺母和预埋型叶片的螺栓套)有树脂等异物。

● 定级规则：E

● 录入描述模板：位置=预埋螺栓套(第__号)；类型=异物；异物类型=__。

● 匹配方案：RS-BOLT-07　（A2 §4.36 / §3.2-5.1.2.2）

RC-07 连接螺栓紧固时跟转/回弹

● 定义：指对叶根连接螺栓施加紧固力矩时，螺栓和六角螺母一同顺时针转动，压力消失后螺母和螺栓出现逆时针回弹。

● 定级规则：C

● 录入描述模板：位置=叶根螺栓(第__号)；类型=跟转/回弹；力矩=__Nm。

● 匹配方案：RS-BOLT-05　（A2 §4.37 / §3.2-5.1.3.1）

RC-08 连接螺栓/六角螺母混装

● 定义：指已装机的叶片，连接螺栓及与其配套的六角螺母为不同厂家生产。

● 定级规则：D

● 录入描述模板：位置=叶根螺栓(第__号)；类型=混装；螺栓厂家=__；螺母厂家=__。

● 匹配方案：RS-BOLT-05　（A2 §4.38 / §3.2-5.1.3.2）

RC-09 交叉螺母补强开裂/鼓包/分层

● 定义：指打孔型叶片的交叉螺母补强，由于未固化或修型结构胶开裂，导致补强玻璃钢边缘或整体与壳体玻璃钢出现间隙，表观上表现为沿补强边缘出现油漆裂纹，严重可肉眼观察到明显鼓包。

● 定级规则：D

● 运行建议：可正常运行，选择合适时机处理。

● 录入描述模板：位置=交叉螺母补强(第__号)；类型=开裂/鼓包/分层；长度=__mm；是否鼓包=__。

● 匹配方案：RS-BOLT-06　（A2 §4.39 / §3.2-5.2.1.1）

### 功能件

FP-01 前缘保护膜损伤

● 定义：指叶片前缘粘贴的保护膜出现破损。

● 定级规则：E

● 运行建议：可正常运行，选择合适时机处理。

● 录入描述模板：位置=前缘保护膜；类型=损伤；范围(展向×弦向)=__m×__mm；是否伤及油漆/布层=__。

● 匹配方案：RS-COAT-01　（A2 §4.40 / §3.2-6.1.1.1）

FP-02 涂层损伤/脱落

● 定义：指叶片所有区域(含壳体、防雨罩、叶根挡板等)表面覆盖的涂层(腻子、油漆)出现脱落或者刮擦损伤。

● 定级规则：E

● 运行建议：可正常运行，选择合适时机处理。

● 录入描述模板：位置=__；类型=涂层损伤/脱落；面积=__㎡；损伤程度(A区/超出A区)=__；是否警示漆=__。

● 匹配方案：RS-COAT-02、RS-COAT-03、RS-COAT-04　（A2 §4.41 / §3.2-6.2.1.1）

FP-03 叶根挡板/人孔盖板损伤

● 定义：指叶根挡板/人孔盖板内、外表面的玻璃钢出现损伤，严重时挡板内部夹芯也会受损。

● 定级规则：D

● 运行建议：可正常运行，但需尽快处理。

● 录入描述模板：位置=叶根挡板/人孔盖板；类型=损伤；涉及层数=__；夹芯是否受损=__。

● 匹配方案：RS-STR-13　（A2 §4.42 / §3.2-6.3.1.1）

FP-04 叶根挡板脱落

● 定义：指叶片叶根挡板与壳体脱粘后整体掉落。

● 定级规则：B

● 运行建议：建议停机。

● 录入描述模板：位置=叶根挡板；类型=脱落；是否有残留=__。

● 匹配方案：RS-STR-14　（A2 §4.43 / §3.2-6.3.1.2）

FP-05 盖板螺栓断裂

● 定义：指盖板螺栓除使用手糊补强固定在挡板背面的部分外，其余部分断裂并丢失。

● 定级规则：D

● 运行建议：可正常运行，选择合适时机处理。

● 录入描述模板：位置=盖板螺栓(第__号)；类型=断裂；数量=__。

● 匹配方案：RS-PART-01　（A2 §4.44 / §3.2-6.3.3.1）

FP-06 盖板螺栓跟转/松动

● 定义：指由于固定盖板螺栓的结构胶或手糊补强出现异常，导致盖板螺栓松动或拆除锁紧螺母时螺栓跟转。

● 定级规则：D

● 录入描述模板：位置=盖板螺栓(第__号)；类型=跟转/松动。

● 匹配方案：RS-PART-01　（A2 §4.45 / §3.2-6.3.3.2）

FP-07 盖板螺栓滑丝

● 定义：指由于螺纹损坏等原因，锁紧螺母与螺栓咬死，无法拆除。

● 定级规则：D

● 录入描述模板：位置=盖板螺栓(第__号)；类型=滑丝。

● 匹配方案：RS-PART-01　（A2 §4.46 / §3.2-6.3.3.3）

FP-08 盖板螺栓金属件缺失

● 定义：指与盖板螺栓配套的平垫、弹垫、锁紧螺母、开口销等金属件丢失。

● 定级规则：E

● 录入描述模板：位置=盖板螺栓(第__号)；类型=金属件缺失；缺失件=__。

● 匹配方案：RS-PART-01　（A2 §4.47 / §3.2-6.3.3.4）

FP-09 盖板螺栓补强气泡/分层/未固化

● 定义：指用于固定盖板螺栓的手糊补强出现破损或分层。

● 定级规则：E

● 录入描述模板：位置=盖板螺栓补强(第__号)；类型=气泡/分层/未固化。

● 匹配方案：RS-PART-01　（A2 §4.48 / §3.2-6.3.3.5）

FP-10 盖板把手松动/缺失

● 定义：指由于固定的螺钉脱落，导致盖板把手松动或者掉落。

● 定级规则：E

● 录入描述模板：位置=盖板把手；类型=松动/缺失。

● 匹配方案：RS-PART-09　（A2 §4.49 / §3.2-6.3.4.1）

FP-11 挡板补强分层

● 定义：指叶根挡板内/外补强与叶根挡板或壳体脱粘。

● 定级规则：D

● 运行建议：可正常运行，但需尽快处理。

● 录入描述模板：位置=挡板补强；类型=分层；长度=__mm。

● 匹配方案：RS-STR-13　（A2 §4.50 / §3.2-6.3.5.1）

FP-12 叶根挡板/柔性环SIKA胶裂纹

● 定义：指采用SIKA胶进行粘接的叶根挡板，在叶片运行过程中，SIKA胶出现沿环向的裂纹，裂纹可延伸至粘接区域内部，严重时为内外穿透。

● 定级规则：C

● 录入描述模板：位置=叶根挡板/柔性环SIKA胶；类型=环向裂纹；长度=__mm；是否穿透=__。

● 匹配方案：RS-STR-14　（A2 §4.51 / §3.2-6.3.6.1）

FP-13 零刻度盘安装尺寸偏差

● 定义：指叶根安装的零刻度盘安装位置超出技术范围。

● 定级规则：C

● 运行建议：校正后可正常运行。

● 录入描述模板：位置=零刻度盘；类型=尺寸偏差；偏差=__mm。

● 匹配方案：RS-PART-04　（A2 §4.52 / §3.2-6.4.1.1）

FP-14 零刻度盘缺失

● 定义：指叶根安装的零刻度盘丢失。

● 定级规则：E

● 运行建议：可正常运行。

● 录入描述模板：位置=零刻度盘；类型=缺失。

● 匹配方案：RS-PART-04　（A2 §4.53 / §3.2-6.4.1.2）

FP-15 防雨罩损伤

● 定义：指叶根安装的防雨罩由于外力撞击导致玻璃钢损伤(不含脱粘)。

● 定级规则：E

● 运行建议：可正常运行，选择合适时机处理。

● 录入描述模板：位置=防雨罩；类型=玻璃钢损伤；层数=__；范围=__。

● 匹配方案：RS-PART-02　（A2 §4.54 / §3.2-6.5.1.1）

FP-16 防雨罩脱粘

● 定义：指防雨罩由于外力撞击或者自身粘接问题，与壳体玻璃钢出现部分或整体脱离的现象。

● 定级规则：E

● 运行建议：可正常运行，但需尽快处理。

● 录入描述模板：位置=防雨罩；类型=脱粘；脱粘范围=__；是否整体脱落=__。

● 匹配方案：RS-PART-02　（A2 §4.55 / §3.2-6.5.1.2）

FP-17 防雨罩位置偏差/干涉

● 定义：指防雨罩安装位置或自身尺寸超出技术要求，部分情况下会与轮毂出现干涉。

● 定级规则：C

● 录入描述模板：位置=防雨罩；类型=位置偏差/干涉；偏差=__mm。

● 匹配方案：RS-PART-02　（A2 §4.56 / §3.2-6.5.1.3）

FP-18 法兰与螺栓孔错位

● 定义：指叶根安装的金属法兰，其螺栓孔与叶片自身螺栓孔圆心无法完全对齐，法兰与叶片接触位置出现台阶。

● 定级规则：D

● 录入描述模板：位置=叶根法兰；类型=螺栓孔错位；单边台阶=__mm。

● 匹配方案：RS-PART-03　（A2 §4.57 / §3.2-6.6.1.1）

FP-19 法兰裂纹

● 定义：指叶根安装的金属法兰出现裂纹。

● 定级规则：C（只做记录，不进行处理）

● 运行建议：可正常运行。

● 录入描述模板：位置=叶根法兰；类型=裂纹；长度=__mm；是否扩展=__。

● 匹配方案：RS-PART-03　（A2 §4.58 / §3.2-6.6.1.2）

FP-20 法兰与壳体界面开裂

● 定义：指叶根安装的金属法兰与壳体过渡的区域出现裂纹，包含法兰与壳体过渡处修型结构胶开裂、法兰密封胶开裂引起的裂纹。

● 定级规则：D

● 运行建议：可正常运行，但需尽快处理。

● 录入描述模板：位置=法兰×壳体界面；类型=开裂；长度=__mm。

● 匹配方案：RS-PART-03、RS-STR-11　（A2 §4.59 / §3.2-6.6.1.3）

FP-21 排水孔堵塞

● 定义：指叶片SS面叶尖的排水孔被异物堵塞，异物通常为运行时脱落的结构胶，堵塞可能导致哨音。

● 定级规则：E

● 录入描述模板：位置=叶尖排水孔(SS面)；类型=堵塞；异物=__。

● 匹配方案：RS-PART-05　（A2 §4.60 / §3.2-6.7.1.1）

FP-22 涡流发生器(VG)损伤/鼓包/脱落

● 定义：指叶片上粘贴的涡流发生器(VG)，由于外力撞击等因素，出现损伤或鼓包，严重的可整体从叶片上脱落。

● 定级规则：C

● 运行建议：可正常运行，但需尽快处理。

● 录入描述模板：位置=VG(展向__m)；类型=损伤/鼓包/脱落；数量=__；型号/尺寸=__。

● 匹配方案：RS-PART-06　（A2 §4.61 / §3.2-6.8.1.1）

FP-23 锯齿尾缘(降噪板)损伤/脱落

● 定义：指叶片后缘粘贴的锯齿尾缘(降噪板)，由于外力撞击等因素，出现损伤或从叶片上脱落。

● 定级规则：C

● 运行建议：可正常运行，但需尽快处理。

● 录入描述模板：位置=锯齿尾缘(展向__m)；类型=损伤/脱粘/脱落；片数=__。

● 匹配方案：RS-PART-07　（A2 §4.62 / §3.2-6.9.1.1）

FP-24 配重铅丸溢出

● 定义：指叶片配重仓或叶根、重心处配重的铅丸，由于配重仓损坏等原因，从配重处泄露，严重的可能掉落至轮毂内部。

● 定级规则：C

● 运行建议：建议停机。

● 录入描述模板：位置=配重(配重仓/叶根/重心)；类型=铅丸溢出；数量=__。

● 匹配方案：RS-PART-08　（A2 §4.63 / §3.2-6.10.1.1）

FP-25 防冰冻机械/电气系统故障

● 定义：指安装了防冰冻系统的叶片，其防冰冻系统的机械系统或电气系统出现故障，无法工作，甚至出现电路烧穿的情况。

● 定级规则：C

● 录入描述模板：位置=防冰冻系统；类型=机械/电气故障；现象=__。

● 匹配方案：RS-PART-10　（A2 §4.64 / §3.2-6.11.1.1）

### 标识类

ID-01 重心标识位置偏差/缺失

● 定义：指叶片的重心、吊点等标识未喷涂或位置出现偏差。

● 定级规则：C(A2) / E(A1)

● 录入描述模板：位置=重心标识；类型=位置偏差/缺失；偏差=__mm。

● 匹配方案：RS-PART-10　（A2 §4.65 / §3.2-7.1.1）

ID-02 吊点标识位置偏差/缺失

● 定义：指双点吊、单点吊、叶根起吊标识位置偏差或缺失。

● 定级规则：C

● 录入描述模板：位置=__吊点标识；类型=位置偏差/缺失。

● 匹配方案：RS-PART-10　（A2 §3.2-7.1.2~7.1.4）

ID-03 叶片编组号/流水号错误

● 定义：指单支叶片叶根粘贴的编组号/流水号与铭牌信息不一致，或同一组叶片间铭牌信息不一致。

● 定级规则：C

● 录入描述模板：位置=编组号/流水号；类型=错误；实际=__；应为=__。

● 匹配方案：RS-PART-10　（A2 §4.66 / §3.2-7.1.5.1）

ID-04 铭牌缺失

● 定义：指叶根处安装的叶片铭牌丢失。

● 定级规则：E

● 运行建议：可正常运行。

● 录入描述模板：位置=铭牌；类型=缺失。

● 匹配方案：RS-PART-10　（A2 §4.67 / §3.2-7.2.1.1）

ID-05 铭牌信息不清晰

● 定义：指叶片铭牌上的叶片流水号、重量、长度、重心位置等信息无法看清。

● 定级规则：E（只做记录，不进行处理）

● 运行建议：可正常运行。

● 录入描述模板：位置=铭牌；类型=信息不清晰。

● 匹配方案：RS-PART-10　（A2 §4.68 / §3.2-7.2.1.2）

### 异响

AS-01 叶片内部有脱落的结构胶

● 定义：指风机运行时，悬挂在粘接区域边缘的流挂结构胶脱落，严重时可能泄露至主机轮毂内部。

● 定级规则：E

● 运行建议：可正常运行，等待巡检时进行清理。

● 录入描述模板：位置=叶片内部；类型=脱落结构胶；数量/大小=__。

● 匹配方案：RS-INS-02　（A2 §4.69 / §3.2-8.1.1.1）

AS-02 风机运行过程中叶片扫风声音异常

● 定义：指风机运行过程中，其中某支叶片发出的扫风声音与同组其他两支叶片，或某机位叶片与其他机位叶片明显不同，通常为声音大小不同，需与哨音区别。

● 定级规则：C

● 运行建议：如叶片目视未发现明显异常，可正常运行，但需尽快处理。

● 录入描述模板：位置=扫风声音；类型=声音异常；对比对象=__。

● 匹配方案：RS-INS-03　（A2 §4.70 / §3.2-8.2.1.1）

AS-03 风机运行过程中叶片发出哨音

● 定义：指风机运行过程中，叶片发出较为尖锐的呼啸声，类似口哨声，通常由于叶片排水孔被堵塞引起。

● 定级规则：C

● 运行建议：如叶片目视未发现明显异常，可正常运行，选择合适时机处理。

● 录入描述模板：位置=哨音；类型=哨音；是否伴随排水孔堵塞=__；是否伴随开裂=__。

● 匹配方案：RS-INS-03、RS-PART-05　（A2 §4.71 / §3.2-8.3.1.1）

### 脏污

SM-01 叶片脏污

● 定义：指叶片表面存在污渍(油污、灰尘、鸟粪等)，影响外观与气动性能。

● 定级规则：E

● 运行建议：可正常运行。

● 录入描述模板：位置=__；类型=脏污；面积=__㎡。

● 匹配方案：RS-COAT-02　（A3 §2.5-9）

# 四、通用维修方案标准库（46套）

每套方案包含：标准名称、适用缺陷、成型工艺、基本流程、工器具、材料、验收标准、周期与参考图。流程中的量化参数（错层、搭接、固化、硬度等）见第七章验收标准。

## 4.1 结构维修类方案

### RS-STR-01　壳体玻璃钢浅层损伤手糊修复（标准）

● 成型工艺：手糊成型

● 适用缺陷：SH-01、SH-02、SH-04、SH-05、SH-08、SH-13、SH-14、SH-17、SH-18、SH-23、SH-28、SH-29、SH-32、SH-37、SW-01、SW-07、AL-10

● 基本流程：

○ 1) 缺陷区域层数确认：用打磨机将缺陷边缘打磨成大角度斜面，清理粉尘，观察确定损伤层数N及布层结构；按表绘制推层图。

○ 2) 错层打磨划线：按错层尺寸（单轴布展向100mm/弦向不错层；双轴、三轴布展向50mm/弦向50mm；UD弦向打≥30mm斜角）画线并打磨错层，打磨面呈『回』字型；清理粉尘。

○ 3) 布层裁剪：依原结构与错层尺寸裁剪玻纤布，N×20%增强原则；最外层只能用双轴布。

○ 4) 树脂混配：按厂家比例混配手糊树脂（少量多次，单次≤3kg，单人≤500g，胶温>38℃禁用）。

○ 5) 浸润玻纤布：在干净袋膜上将玻纤布充分浸润。

○ 6) 手糊铺层：由小到大逐层手糊，三轴布0°方向与叶片展向平行；用擀泡辊/刷子赶出气泡与多余树脂。

○ 7) 覆盖脱模布：脱模布四周超出铺层50mm。

○ 8) 加热固化：加热毯60℃恒温≥5h（低温环境保温至30℃后降温）。

○ 9) 巴氏硬度检测：检测点≥3个（修补面积大时按面积增加），巴氏硬度≥60HBa为合格。

● 工器具：角磨机、打磨片(百叶轮)、记号笔/水性笔、卷尺、擀泡辊/猪鬃辊、羊毛辊/毛刷、刮板、电子秤、加热毯、测温枪、巴氏硬度计、粘尘布、除尘设备

● 材料：手糊树脂(主剂+固化剂)、玻纤布(双轴/三轴/单轴，按原结构)、脱模布、丙酮/酒精

● 验收标准：

○ 巴氏硬度≥60HBa（检测点≥3，均匀分布）

○ 纤维浸润完全，无发白、干纱、浸渍不良

○ 气泡：单个≤10mm且1m内≤10个放行；超过则按气泡处理方案修复

○ 布层平顺贴实，无空腔、无毛刺

○ 型面平滑过渡，与周边错层搭接满足要求

● 周期：固化60℃×5h；表干后可打磨时间≥12h（按环境温度调整）；单处浅层维修当班可完成

● 备注：适用N≤3且仅涉及玻璃钢布层的浅层损伤；多层厚度>8mm时应分次成型，防止固化散热不良；脱模布覆盖后手糊含胶量控制在45%-55%

### RS-STR-02　壳体玻璃钢损伤手糊真空袋压修复（标准）

● 成型工艺：手糊真空袋压

● 适用缺陷：SH-02、SH-05、SH-13、SH-14、SH-18、SH-23、SH-29、SH-32、SH-37

● 基本流程：

○ 1) 同RS-STR-01完成层数确认、错层打磨、布层裁剪、树脂混配、浸润与手糊铺层。

○ 2) 铺放辅材：手糊面贴脱模布→四周贴真空胶带（远离最外层纤维布≥100mm）→吸胶毡作导气通道围绕一周（不与布层接触，搭条间距0.5-1m）→必要时在脱模布上铺废旧真空膜并做『Z』字形吸胶毡导气。

○ 3) 布置抽真空系统：抽气口≥2个均匀布置，管路汇成单管接真空泵。

○ 4) 抽真空：保持真空度低于-0.080MPa，真空泵持续抽气至固化完成。

○ 5) 加热固化：60℃恒温≥5h。

○ 6) 巴氏硬度检测：≥60HBa。

● 工器具：角磨机、真空泵、真空膜/真空袋、真空胶带、吸胶毡、导流网(尽量不用)、抽气管路、加热毯、巴氏硬度计、电子秤、刮板

● 材料：手糊树脂、玻纤布、脱模布、吸胶毡、真空膜、丙酮/酒精

● 验收标准：

○ 真空度<-0.080MPa并全程保压

○ 巴氏硬度≥60HBa

○ 含胶量控制良好，无干纱、无富树脂

○ 布层平顺无空腔

● 周期：固化60℃×5h；真空保压贯穿固化全过程

● 备注：适用于3<N≤5、仅涉及玻璃钢布层但对外形及质量要求较高的损伤；Ⅱ级以上缺陷原则采用本工艺

### RS-STR-03　壳体玻璃钢/夹芯损伤真空灌注修复（标准）

● 成型工艺：真空灌注成型

● 适用缺陷：SH-02、SH-05、SH-06、SH-14、SH-16、SH-18、SH-19、SH-23、SH-29、SH-31、SH-32、SH-33、SH-37、SH-40、SC-01、SC-02、RS-STR-04关联

● 基本流程：

○ 1) 依据UT/目视+敲击确认损伤范围，标记并拍照；画出推层图。

○ 2) 打磨移除损伤布层与损伤夹芯：展向向根部、叶尖各扩展200mm，弦向整个拉挤梁宽度范围布层全部打磨移除；夹芯剔成规则矩形，芯材台阶≤1mm、间隙≤2mm。

○ 3) 铺放：芯材维修区底部铺一层双轴布600（四边超出芯材区50mm）；回填同厚度同材质芯材；按由小到大铺设玻纤布（N×20%增强）。

○ 4) 布置灌注辅材：脱模布+导流网+螺旋管+注胶管+抽气管，真空膜密封，抽气口≥2个。

○ 5) 抽真空检漏：真空度≤-0.090MPa，保压20min压力下降≤0.002MPa（或按方案：≤0.095MPa×30min）为合格；不合格须查漏返工。

○ 6) 灌注树脂：按比例混配灌注树脂（少量多次），灌注至树脂完全浸润并充满管路。

○ 7) 加热固化：按方案（常见65℃×4h 或 75℃×7h 或 60℃×5h，以方案为准）。

○ 8) 巴氏硬度检测：≥60HBa；具备条件时取样测Tg。

● 工器具：角磨机、真空泵、真空表/压力表、真空膜/袋、螺旋管(注胶/抽气)、导流网、脱模布、注胶管、加热毯、巴氏硬度计、测温枪、塞尺/钢尺、电子秤、UT设备

● 材料：灌注树脂(主剂+固化剂)、玻纤布(双轴/三轴/单轴)、夹芯(Balsa/PVC/PET，同厚度同材质)、脱模布、导流网、真空膜、密封胶条、丙酮/酒精

● 验收标准：

○ 真空检漏合格：≤-0.090MPa，保压20min下降≤0.002MPa

○ 巴氏硬度≥60HBa；取样Tg值符合材料技术文件

○ 无干纱、无白斑、无未浸润区域

○ 夹芯台阶≤1mm、间隙≤2mm

○ 结构胶/树脂填充饱满

● 周期：灌注后固化：60-75℃×4-7h（以方案为准）；含准备/检漏/灌注，单处一般1-2天

● 备注：N>5、涉及大梁/UD布层、涉及叶根递减层或补强层、涉及夹芯修补时，必须采用真空灌注；拉挤梁区域损伤必须对缺陷所在弦向整个宽度拉挤梁做UT检查

### RS-STR-04　壳体夹芯损伤修复（灌注，标准）

● 成型工艺：真空灌注成型

● 适用缺陷：SH-09、SH-10、SH-11、SH-24、SH-25、SH-26、SH-38、SH-39、SW-02

● 基本流程：

○ 1) 外部彻底检查（目视+敲击+按压），确认损伤范围并标记拍照。

○ 2) 磨除外蒙皮和损伤芯材：确保所有与内外蒙皮分层及损伤开裂的芯材全部剔除；内蒙皮变形需同步磨除；打磨成规则矩形。

○ 3) 检查剩余芯材四周立面是否有裂纹（拍照）；仍有裂纹则继续剔除直至干净。

○ 4) 用钢尺/塞尺检查芯材剔除区四周（内外蒙皮与芯材搭接区）是否存在间隙、分层（拍照）。

○ 5) 夹芯修复采用灌注工艺：同厚度同材质芯材填充，底部铺双轴布600超出50mm；布层按N×20%增强。

○ 6) 布置真空灌注系统，抽真空检漏（≤-0.090MPa，保压20min下降≤0.002MPa），灌注树脂。

○ 7) 加热固化（按方案，常见65℃×4h）。

○ 8) 外部布层修复→固化→巴氏硬度检测。

○ 9) 外蒙皮完成后转内部：磨除临时补强，检查芯材与内蒙皮界面空腔/干纱，按需磨除内蒙皮标准错层修复。

○ 10) 内部修复→固化→巴氏硬度检测；粘接法兰边缘做1:5倒角、腹板拐角R15圆角过渡。

● 工器具：角磨机、塞尺/小钢尺、真空泵、真空表、真空膜、螺旋管、导流网、加热毯、巴氏硬度计、记号笔、相机

● 材料：灌注树脂、夹芯(同厚度同材质)、双轴布600/800、三轴布、脱模布、导流网、真空膜、结构胶

● 验收标准：

○ 芯材剔除彻底，四周无残留裂纹

○ 夹芯台阶≤1mm、间隙≤2mm

○ 真空检漏合格

○ 巴氏硬度≥60HBa

○ 内外蒙皮界面无空腔、无干纱

● 周期：内外两面分次作业；每面固化约65℃×4h；单处约1-2天

● 备注：夹芯损伤意味着玻璃钢也损伤，须同步修复；内蒙皮如存在变形须同步磨除

### RS-STR-05　壳体内外蒙皮贯穿损伤修复（双面，含临时补强）

● 成型工艺：真空灌注+手糊

● 适用缺陷：SH-02、SH-09、SH-24、SH-38、SH-40

● 基本流程：

○ 1) 一面（如内部）开裂区域临时补强：凸起区打磨平整，结构胶填充开裂分层位，手糊2层双轴800做防漏气补强，加热固化（65℃×4h）。

○ 2) 另一面（外部）彻底检查→标记拍照→磨除外蒙皮和损伤芯材（剔成矩形，芯材彻底剔除）。

○ 3) 检查剩余芯材立面裂纹、用塞尺检查界面间隙（拍照）。

○ 4) 夹芯灌注修复（同RS-STR-04）→外蒙皮布层修复→固化→巴氏硬度检测。

○ 5) 转内部：磨除临时补强，检查芯材/内蒙皮界面，内蒙皮标准错层修复→固化→巴氏硬度检测。

○ 6) 法兰边缘1:5倒角、腹板拐角R15圆角过渡；涂层恢复。

● 工器具：角磨机、塞尺、真空泵/真空表、真空膜、螺旋管、加热毯、巴氏硬度计、记号笔、相机

● 材料：灌注树脂、手糊树脂、双轴布600/800、三轴布1215、夹芯、脱模布、结构胶

● 验收标准：

○ 临时补强达到防漏气要求

○ 真空检漏合格

○ 巴氏硬度≥60HBa

○ 内外面型面平滑过渡

○ 涂层恢复均匀无流挂

● 周期：分面作业，每面固化约65℃×4h；整体约2-3天

● 备注：贯穿性损伤须双面维修，先内后外或先外后内视方案而定

### RS-STR-06　玻璃钢分层/发白修复（标准）

● 成型工艺：按N选择

● 适用缺陷：SH-11、SH-26、SH-39、SW-03、SC-02

● 基本流程：

○ 1) 打磨去除缺陷区域损伤布层，检查夹芯是否裂纹（须清理表面后仔细检查并拍照）。

○ 2) 如夹芯未损伤：按RS-STR-01/02/03进行损伤布层标准维修。

○ 3) 如夹芯损伤：按RS-STR-04夹芯修复（灌注）。

○ 4) 加热固化；巴氏硬度检测≥60HBa。

● 工器具：角磨机、塞尺、真空设备、加热毯、巴氏硬度计

● 材料：玻纤布、手糊/灌注树脂、夹芯、脱模布、结构胶

● 验收标准：

○ 分层区域完全去除

○ 巴氏硬度≥60HBa

○ 无残留空腔

● 周期：同所选工艺（手糊65℃×4h或60℃×5h）

● 备注：分层严重的可目视鼓包，须确认夹芯是否受损

### RS-STR-07　壳体合模缝/后缘开裂修复（标准）

● 成型工艺：手糊成型

● 适用缺陷：SH-03、SH-07、SH-20、SH-21、SH-34、SH-35、SH-36、SH-22

● 基本流程：

○ 1) 裂纹修复：画标准矩形框，打磨掉框内玻璃钢层及裂纹、损伤区域胶粘剂，直至露出完好胶粘剂。

○ 2) 错层打磨：按缺陷层数每层向四周外侧错层50mm打磨斜坡，斜坡边口向四周打磨油漆形成粗糙面。

○ 3) 清理粉尘，刷一层手糊树脂粘走附着粉尘。

○ 4) 预裁剪750g/㎡三轴向布，尺寸满足与断层搭接。

○ 5) 刮涂胶粘剂：找出原胶粘剂形状，高度与原胶粘剂一致。

○ 6) 手糊玻纤布：750g/㎡三轴布浸透树脂，由小到大逐层手糊，每层与断层搭接；三轴布UD方向沿叶片长度方向且需向内。

○ 7) 覆盖脱模布，加热固化：70℃×≥5h，可打磨时间≥12h。

○ 8) 打磨修型，按涂层修复方案涂装。

○ （开裂长度>1m开放式开裂：先撑开垫块取出胶粘剂碎块→清理→预裁剪纤维布→按比例混配快速胶粘剂填满粘接区→C型夹夹紧挤出→手糊对称外加强层→固化70℃×5h→后处理）

● 工器具：角磨机、记号笔、刮板、气泡辊/毛刷、C型夹、加热毯、测温枪、电子秤

● 材料：750g/㎡三轴向布、手糊树脂、快速胶粘剂、脱模布、腻子/油漆

● 验收标准：

○ 胶粘剂填充饱满，无空腔

○ 玻纤布与断层搭接满足要求

○ 固化70℃×≥5h

○ 后缘厚度满足设计要求

○ 巴氏硬度/固化度合格

● 周期：固化70℃×≥5h；可打磨≥12h

● 备注：后缘立面弦向裂纹通常为结构胶裂纹引起，E级只记录；开裂>1m常伴粘接失效，须填胶+外加强

### RS-STR-08　前缘粘接角/粘接结构胶损伤修复（标准）

● 成型工艺：手糊+结构胶

● 适用缺陷：SH-15、SH-16、SH-30、SH-31

● 基本流程：

○ 1) 打磨去除前缘粘接区域损伤涂层与结构胶，确认粘接角本身玻璃钢是否受损（区分结构胶损伤与粘接角损伤）。

○ 2) 仅结构胶损伤：打磨激活结构胶为粗糙面，补回结构胶并刮板修型，确保粘接宽度与胶厚。

○ 3) 粘接角玻璃钢损伤：按结构性修复要求打磨错层并补布（N×20%）。

○ 4) 加热固化；巴氏硬度检测。

○ 5) 涂层恢复。

● 工器具：角磨机、刮板、加热毯、巴氏硬度计、电子秤

● 材料：结构胶(免打磨胶)、玻纤布、手糊树脂、脱模布、腻子/油漆

● 验收标准：

○ 粘接宽度与胶厚满足设计

○ 结构胶表面无亮点（打磨激活到位）

○ 巴氏硬度≥60HBa

○ 型面平滑过渡

● 周期：固化按结构胶/树脂体系（一般65℃×4h）

● 备注：前缘粘接角属重要结构性部件，阈值严格

### RS-STR-09　后缘UD/辅梁褶皱修复（打磨修复/加强修复）

● 成型工艺：手糊成型

● 适用缺陷：SH-12、SH-27

● 基本流程：

○ 打磨修复（根部4-14m范围）：

○ 1) 以褶皱为中心角磨机打磨周围50mm至发白区域消失，观察被打磨层数。

○ 2) 蒙皮为三轴布（弦向50/轴向50），辅梁为单轴布：发白层数<5层轴向错层75-100mm，>5层轴向错层50-75mm；标注各层打磨范围。

○ 3) 从内向外错层打磨呈『回』字型。

○ 4) 裁剪玻璃布（0°沿叶片轴向），原始铺层+额外4层750g/㎡增强（依次向四周错层50-100mm）。

○ 5) 混配双组份手糊树脂；先手糊辅梁修复层，再手糊蒙皮修复层与加强层；三轴布UD方向沿叶片长度且向内。

○ 6) 覆盖脱模布，加热固化60-70℃×≥7h。

○ 加强修复（其余位置）：

○ 1) 褶皱加强区打磨粗糙并刷手糊树脂。

○ 2) 褶皱两侧刮涂胶粘剂填充，刮涂角度<5°。

○ 3) 预制5层1200g/㎡三轴向布（每层向四周错层50-100mm，0°沿轴向）。

○ 4) 由小到大手糊加强层；覆盖脱模布，固化60-70℃×≥7h。

● 工器具：角磨机、记号笔、卷尺、刮板、刷子、加热毯、测温枪

● 材料：750g/㎡三轴布、1200g/㎡三轴向布、双组份手糊树脂、胶粘剂、脱模布

● 验收标准：

○ 发白区域完全消除

○ 错层满足要求

○ 固化60-70℃×≥7h

○ 表面平整无气泡

● 周期：固化60-70℃×≥7h

● 备注：辅梁褶皱主要体现为弦向褶皱；打磨修复针对根部4-14m

### RS-STR-10　腹板损伤/脱粘修复（手工层压/灌注）

● 成型工艺：手工层压或灌注

● 适用缺陷：SW-01、SW-02、SW-03、SW-04、SW-07

● 基本流程：

○ 1) 打磨去除腹板损伤布层，确认损伤层数；夹芯损伤时剔除受损夹芯。

○ 2) 腹板与壳体脱粘：沿脱粘区域立面打磨斜坡过渡（结构胶打磨至少1:10斜坡，法兰至少1:5斜坡），露出壳体玻璃钢。

○ 3) 打磨激活裸露结构胶为粗糙面，无亮点并清尘。

○ 4) 仅允许使用免打磨胶恢复原结构胶，结构胶边缘做1:5倒角、腹板拐角R15倒角。

○ 5) 结构胶表面铺一层脱模布（贴实、无气泡、无折叠），加热固化。

○ 6) 对损伤腹板法兰手糊补强：原结构布层+20%额外补强，布层错层参考（双轴50/50，三轴70/50）。

○ 7) 加热固化；巴氏硬度检测。

● 工器具：角磨机、刮板、加热毯、巴氏硬度计、塞尺

● 材料：免打磨结构胶、玻纤布、手糊树脂、脱模布

● 验收标准：

○ 结构胶填充饱满无空腔

○ 斜坡过渡满足1:10/1:5要求

○ 补强=原结构+20%

○ 巴氏硬度≥60HBa

● 周期：按结构胶/树脂固化要求（一般65℃×4h）

● 备注：脱粘长度>0.2m为B级；腹板属一般重要结构件

### RS-STR-11　腹板/前后缘粘接缺胶修复（打孔注胶/手工补胶/开窗补胶）

● 成型工艺：注胶/补胶

● 适用缺陷：SH-03、SH-07、SW-04、SW-05、SW-06、FP-20

● 基本流程：

○ 方式一 打孔注胶（适用合模胶气泡，不适用脱粘/结构胶开裂/大面积不连续气泡）：

○ 1) Φ5mm钻头在气泡边缘至少打2孔，孔间距≥100mm，清理粉尘；单处<100mm缺胶仅需两端各1孔。

○ 2) 最低孔注胶、高处孔排气，直至有胶从排气孔挤出。

○ 3) 打孔区手糊2层800g/㎡双轴布（各方向超出50mm）+脱模布，加热固化；巴氏硬度检测。

○ 方式二 手工补胶（适用腹板法兰及前后缘粘接开口缺胶）：

○ 1) 检查缺胶区粘接法兰无分层/损伤。

○ 2) 打磨激活结构胶为粗糙面，无亮点并清尘。

○ 3) 填补免打磨胶至完全填充，清理挤出胶并刮平端面。

○ 4) 缺陷区手糊2层800g/㎡双轴布（各方向超出50mm）+脱模布，加热固化；巴氏硬度检测。

○ 方式三 开窗补胶（无法用前两种方式时）：打磨移除法兰玻璃钢层裸露需补胶区域→打磨激活→标准打磨错层→补回免打磨胶修型→标准结构维修→加热固化→巴氏硬度检测。

● 工器具：手电钻/钻头Φ5、手动/电动胶枪、刮板、角磨机、加热毯、巴氏硬度计

● 材料：免打磨结构胶、双轴布800g/㎡、手糊树脂、脱模布

● 验收标准：

○ 注胶/补胶填充饱满，无空腔

○ 补强布超出缺陷区50mm

○ 巴氏硬度≥60HBa

○ 无漏胶

● 周期：固化按结构胶要求（一般60-65℃×4-5h）

● 备注：严禁将结构胶用于叶片其他区域维修；结构胶仅用于粘接位置

### RS-STR-12　大梁（拉挤梁）损伤/界面分层修复

● 成型工艺：真空灌注成型

● 适用缺陷：SC-01、SC-02、SH-06、SH-19、SH-33

● 基本流程：

○ 1) 对缺陷所在区域整个弦向宽度的拉挤梁进行UT检查，确认层内无开裂、层间无分层、腹板粘接无异常。

○ 2) 移除损伤区域壳体布层并向四周扩展打磨：展向向根部、叶尖各扩展200mm，弦向整个拉挤梁宽度布层全部打磨移除；确认拉挤梁表面是否损伤。

○ 3) 检测：拉挤梁表面无异常→UT-A扫；表面开裂/分层→去除损伤后UT-C扫。

○ 4) 按结构性修复要求做布层修复（N×20%增强）+必要时夹芯灌注修复。

○ 5) 真空灌注→加热固化→巴氏硬度检测。

● 工器具：UT设备(A扫/C扫)、角磨机、真空泵/真空表、真空膜、螺旋管、加热毯、巴氏硬度计

● 材料：灌注树脂、玻纤布、夹芯、脱模布、导流网、真空膜

● 验收标准：

○ UT检查合格（无层内开裂/层间分层）

○ 巴氏硬度≥60HBa

○ 型面与结构恢复满足设计

● 周期：含UT与灌注固化，单处约1-2天

● 备注：主梁为最重要承力件，损伤层数>6为B级

### RS-STR-13　叶根挡板/人孔盖板损伤修复（标准）

● 成型工艺：手糊成型

● 适用缺陷：FP-03、FP-11

● 基本流程：

○ 情形A 蒙皮及夹芯均损伤：

○ 1) 打磨去除损伤玻璃钢，每层玻纤布展向100mm/弦向50mm错层，打磨成规则矩形。

○ 2) 打磨去除损伤夹芯至见芯材外侧玻璃钢，剔成规则矩形，四周平滑过渡；超错层区100mm打磨粗糙。

○ 3) 清理粉尘；测量芯材损伤尺寸L×W。

○ 4) 制作同尺寸12mm厚木板，手糊1层808g/㎡[±45°]双轴布（四周超出100mm）→填充芯材区贴实。

○ 5) 玻纤丝浸润填四周凹陷；手糊3层808g/㎡双轴布+2层1215g/㎡三轴布（第一层超出50mm，其余每层错层50mm）。

○ 6) 外表面再加手糊1层808g/㎡双轴布；贴脱模布固化成型。

○ 情形B 仅蒙皮损伤、夹芯未损：N+1原则（N≤2：2层1215三轴+1层808双轴；N=3：1层808双轴+2层1215三轴+1层808双轴；N=4：2层808双轴+2层1215三轴+1层808双轴）第一层超出50mm。

○ 气泡处理：L≤10mm且1m内≤10个放行；超限则打磨去除，凹陷>5mm用浸润双轴布填充并整体加3层双轴布（超出100mm）；10<L≤25mm且1m内≤10个则钻孔注手糊树脂+结构胶封孔。

○ 固化后撕脱模布，硬度测试≥60HBa（记录10个点），打磨毛刺清尘。

● 工器具：角磨机、手电钻、注射器、刮板、加热毯、巴氏硬度计、记号笔、卷尺

● 材料：808g/㎡双轴布、1215g/㎡三轴布、手糊树脂、12mm木板/夹芯、脱模布、结构胶

● 验收标准：

○ 错层展向100mm/弦向50mm

○ 气泡按标准判定放行或处理

○ 巴氏硬度≥60HBa（10点记录）

○ 型面平整

● 周期：固化按工艺（60℃×5h或聚酯树脂自然固化）

● 备注：先确认挡板材质（聚酯树脂/环氧），确定是否需要加热

### RS-STR-14　叶根挡板脱落/柔性环SIKA胶裂纹修复

● 成型工艺：结构胶粘接

● 适用缺陷：FP-04、FP-12

● 基本流程：

○ 1) 清理叶根挡板粘接区域：打磨去除原SIKA胶/结构胶残留，打磨成粗糙面并清尘。

○ 2) 按图纸定位重新安装叶根挡板/柔性环，确保密封与同轴度。

○ 3) 涂刮SIKA胶/结构胶（按厂家比例），填满粘接区并刮出圆角过渡。

○ 4) 加热/自然固化（按胶种）；检查环向连续、无裂纹。

● 工器具：角磨机、刮板、胶枪、记号笔、卷尺

● 材料：SIKA胶/结构胶、清洁剂、密封胶

● 验收标准：

○ 粘接连续饱满无空腔裂纹

○ 挡板同轴度符合要求

○ 胶缝平滑R角过渡

● 周期：按SIKA胶固化条件（常温或加热）

● 备注：叶根挡板脱落为B级，建议停机

### RS-STR-15　多缺陷合并维修（间距<100mm）

● 成型工艺：按单处方案

● 适用缺陷：SH-02、SH-09、SH-24、SH-38

● 基本流程：

○ 1) 测量各缺陷间距。

○ 2) 间距≥100mm：分别单独维修，维修布层之间不允许互相搭接。

○ 3) 间距<100mm：将各损伤区域作为一个整体一并维修。

○ 4) 维修区域失效的，须将整个维修区域重新维修，不允许表面局部修补。

● 工器具：卷尺、记号笔、角磨机

● 材料：按所选单处方案

● 验收标准：

○ 维修布层间距≥100mm

○ 失效区整体返修

○ 巴氏硬度≥60HBa

● 周期：按合并后方案

● 备注：本方案为通用附加要求，与单处方案组合使用

## 4.2 叶根连接类方案

### RS-BOLT-01　叶根连接螺栓断裂更换（电焊取出法）

● 成型工艺：机械拆装

● 适用缺陷：RC-01

● 基本流程：

○ 1) 使用电焊机将六角螺母与需更换螺栓焊接在一起。

○ 2) 用扭矩扳手套住六角螺母，沿逆时针将螺栓旋出。

○ 3) 从螺栓带沉孔一端装O型圈，O型圈距螺栓端面(带沉孔侧)160-170mm。

○ 4) 将螺栓穿过法兰孔，与T型螺母配合（新螺栓伸出长度与周边螺栓一致，偏差±2mm）。

○ 5) 按预紧力要求重新安装垫片及六角螺母；垫圈过渡侧朝螺母，螺母倒角端朝下。

○ 6) 润滑剂全涂抹（螺纹旋合段及螺母、垫圈贴合面），24h内完成力矩紧固。

○ 7) 分三次施加预紧力：800Nm→1100Nm→1450Nm（以主机方文件为准）。

○ 8) 做好防松标记。

● 工器具：电焊机、扭矩扳手/液压扳手、力矩扳手、卡尺、记号笔、专用工装

● 材料：同规格连接螺栓、O型圈、平垫/弹垫、六角螺母、润滑剂

● 验收标准：

○ 螺栓伸出长度与周边一致（±2mm）

○ 按三级力矩紧固至目标值

○ 防松标记清晰

○ 螺纹无损伤

● 周期：单根更换约0.5-1h/根（含焊接准备）

● 备注：适用于六角螺母处断裂；润滑剂涂抹后24h内完成力矩紧固

### RS-BOLT-02　叶根连接螺栓断裂更换（磁力钻钻T型螺母法）

● 成型工艺：机械拆装+手糊补强

● 适用缺陷：RC-01

● 基本流程：

○ 1) 打磨去除T型螺母位置内表面油漆及补强，补强两侧打磨成50mm台阶，露出交叉螺母。

○ 2) 卸掉两侧螺栓六角螺母。

○ 3) 磁力钻固定工装定位平面孔穿两侧螺栓，上紧六角螺母，拧紧力矩1450Nm，固定于变桨轴承。

○ 4) 调整工装两侧支撑螺栓，保证与叶片表面接触起支撑作用。

○ 5) 磁力钻固定到工装平面，定位钻头于T型螺母范围（4等分扇形，浅印在靠近叶根半圆区、圆心位于扇形分界线）。

○ 6) Φ40mm空心钻头钻孔至距T型螺母表面70mm深（钻孔时用水冷却钻头）。

○ 7) 拆除磁力钻、工装，取出T型螺母及螺栓。

○ 8) 新T型螺母装入叶片径向孔，螺栓穿法兰孔与T型螺母配合（伸出长度一致±2mm，垂直度合格）。

○ 9) 结构胶填平T型螺母表面台阶，手糊3层808g/㎡双轴布（幅宽270/290/310mm，向叶尖错层20mm，展向两端与原补强对应层搭接50mm）+脱模布，擀平压实固化。

○ 10) 撕脱模布；装垫片、六角螺母（同RS-BOLT-01）；润滑、三级力矩紧固、防松标记。

● 工器具：角磨机、磁力钻、Φ40空心钻头、磁力钻固定工装、扭矩扳手、力矩扳手、卷尺、记号笔

● 材料：808g/㎡双轴布、手糊树脂、结构胶、新T型螺母、新螺栓、O型圈、垫片、润滑剂

● 验收标准：

○ 螺栓伸出长度与周边一致（±2mm）

○ 垂直度合格

○ 补强手糊浸润完全无气泡

○ 力矩紧固至目标值

○ 巴氏硬度合格

● 周期：含钻孔与手糊固化（60℃×5h），单根约1天

● 备注：适用于打孔型叶片T型螺母处断裂

### RS-BOLT-03　预埋型螺栓断裂套内取出更换

● 成型工艺：机械拆装+钻孔取丝

● 适用缺陷：RC-01

● 基本流程：

○ 1) 按型号准备含钴高速钢钻头（12/15/20mm各3支）。

○ 2) 准备适配轴承（M30/M36规格，优先深沟球轴承/角接触轴承）。

○ 3) AB胶将轴承分别与12/15/20mm钻头粘接（粘接位距钻头顶端切削刃面20mm）；钻头须粘≥2个轴承，粘接剂完全固化后使用；手动旋转确认自由。

○ 4) 选取延伸杆（尖端抵断裂端面后末端超出变桨齿轮端面≥200mm）。

○ 5) 选取断裂螺栓取出器（尖端抵断裂端面后末端超出变桨齿轮端面≥50mm）。

○ 6) 安装磁力钻基座；12mm钻头装延伸杆；延伸杆置于断裂螺栓孔内安装磁力钻，调至齿轮孔中心；齿轮端面处划线（端面线+距端面10mm）。

○ 7) 钻孔：钻头规格从小到大逐步钻孔（禁止先大后小）；首次钻深2-3mm停机确认中心孔位（偏移禁止后续钻孔）。

○ 8) 依次12mm→15mm→20mm更换钻头钻孔，每次确认中心度并划线。

○ 9) 用柔性磁性捡拾器清理孔内铁屑。

○ 10) 用第一组取丝器预处理确认松动程度，第二组取丝器缓慢取出断裂螺栓。

○ 11) 新螺栓安装、力矩紧固、防松标记（同RS-BOLT-01）。

● 工器具：磁力钻、含钴高速钢钻头(12/15/20)、适配轴承、延伸杆、断裂螺栓取出器、取丝器、柔性磁性捡拾器、卡尺、记号笔、力矩扳手

● 材料：新连接螺栓、AB胶、O型圈、垫片、六角螺母、润滑剂

● 验收标准：

○ 钻孔同轴度满足要求

○ 断裂螺栓完整取出

○ 新螺栓伸出长度一致（±2mm）

○ 力矩紧固至目标值

● 周期：单根约1-2天（含工装准备）

● 备注：断裂在螺纹段需更换适配小径钻头（10/17或10/15/20）

### RS-BOLT-04　打孔型叶片螺栓断裂（T型螺母处）更换

● 成型工艺：机械拆装+手糊补强

● 适用缺陷：RC-01

● 基本流程：

○ 1) 打磨去除T型螺母位置内表面油漆及补强，两侧打磨成50mm台阶，露出并取出交叉螺母。

○ 2) 螺栓带沉孔一端装O型圈（距端面160-170mm）。

○ 3) 新T型螺母装入叶片径向孔，螺栓不带沉孔端穿法兰孔与T型螺母配合（伸出长度一致±2mm，垂直度合格）。

○ 4) 结构胶填平台阶，手糊3层808g/㎡双轴布（幅宽270/290/310mm，向叶尖错层20mm，搭接50mm）+脱模布，60℃加热固化5h。

○ 5) 撕脱模布；装垫片、六角螺母；润滑、三级力矩紧固（800→1100→1450Nm）、防松标记。

● 工器具：角磨机、扭矩扳手、力矩扳手、刮板、加热毯、卡尺

● 材料：808g/㎡双轴布、手糊树脂、结构胶、新T型螺母、新螺栓、O型圈、垫片、润滑剂

● 验收标准：

○ 螺栓伸出长度一致（±2mm）

○ 手糊补强浸润完全无气泡

○ 力矩紧固至目标值

○ 巴氏硬度合格

● 周期：60℃×5h固化；单根约1天

### RS-BOLT-05　连接螺栓松动/跟转/回弹/混装/卡死处理

● 成型工艺：机械处置

● 适用缺陷：RC-02、RC-03、RC-05、RC-07、RC-08

● 基本流程：

○ 1) 确认螺栓状态与配套件厂家（识别混装）。

○ 2) 松动/脱出：按力矩要求重新紧固；脱出严重的更换螺栓。

○ 3) 跟转/回弹：检查T型螺母/螺栓套螺纹，使用丝锥修复，无法修复则更换。

○ 4) 混装：更换为同厂家成套螺栓/螺母。

○ 5) 卡死：清理孔内异物，必要时取出更换（参考RS-BOLT-07）。

○ 6) 分级复紧：800→1100→1450Nm；防松标记。

● 工器具：力矩扳手/液压扳手、丝锥、卡尺、记号笔

● 材料：成套螺栓/螺母、润滑剂、清洁剂

● 验收标准：

○ 力矩紧固至目标值

○ 同厂家配套

○ 螺纹完好

● 周期：单根约0.5h

● 备注：T型螺母或预埋螺套螺纹损伤须用丝锥修复，无法修复须更换

### RS-BOLT-06　交叉螺母/螺母补强开裂鼓包修复

● 成型工艺：手糊成型

● 适用缺陷：RC-09

● 基本流程：

○ 1) 打磨去除螺母补强开裂/鼓包区域及其边缘涂层。

○ 2) 剔除未固化/开裂的结构胶与补强玻璃钢，打磨错层。

○ 3) 补回结构胶修型（边缘1:5倒角）。

○ 4) 手糊补强玻璃钢（原结构层+20%），由小到大错层50-100mm。

○ 5) 覆盖脱模布，加热固化；巴氏硬度检测。

○ 6) 涂层恢复。

● 工器具：角磨机、刮板、加热毯、巴氏硬度计

● 材料：结构胶、玻纤布、手糊树脂、脱模布、腻子/油漆

● 验收标准：

○ 补强边缘无间隙

○ 巴氏硬度≥60HBa

○ 涂层平整

● 周期：固化60℃×5h

● 备注：打孔型叶片特有缺陷

### RS-BOLT-07　螺栓镀层锈蚀/螺纹损伤/套内异物处理

● 成型工艺：机械+表面处理

● 适用缺陷：RC-03、RC-04、RC-05、RC-06

● 基本流程：

○ 1) 套内异物：用专用工具清理预埋螺栓套/交叉螺母内树脂等异物，检查螺纹。

○ 2) 螺纹损伤：用对应丝锥修复；无法修复的螺栓/螺母更换。

○ 3) 镀层损伤/锈蚀：轻微除锈并做防腐处理；严重的更换。

○ 4) 复装并力矩紧固、防松标记。

● 工器具：丝锥、清理工具、除锈工具、力矩扳手

● 材料：防腐剂、同规格螺栓/螺母、润滑剂

● 验收标准：

○ 螺纹完好、无异物

○ 力矩紧固至目标值

○ 镀层/防腐处理到位

● 周期：单根约0.5h

● 备注：E级缺陷，可正常运行择机处理

## 4.3 涂层类方案

### RS-COAT-01　前缘保护膜（3M膜）损伤修复

● 成型工艺：贴膜

● 适用缺陷：FP-01

● 基本流程：

○ 1) 去除损伤保护膜：展向去除范围覆盖损伤区且至少0.5m，弦向整体去除。

○ 2) 酒精/丙酮清理粘贴区域；记号笔标记粘贴位置（展向起点终点与未损伤区对接允许1-2mm缝隙；弦向PS/SS各130mm、标记线长200mm）。

○ 3) 依次用120目→240目砂纸干磨，400目→600目水磨，逐级清理粉尘。

○ 4) 叶尖500mm范围涂底涂剂，5-10min后贴膜。

○ 5) 按水:酒精=3:1混配溶液；自粘贴起点在SS面粘贴3M膜，边拉伸边用刮板挤出气泡与溶液。

○ 6) 同法粘贴PS面。

○ 7) 刮刀挤出气泡与溶液；等待12h检查水分挥发（未挥发完全继续等待）。

○ 8) 膜边缘及对接缝两侧1-2mm粘贴纸胶带；胶枪装静态混胶头施封边胶（不混入气泡）；刮板收平；固化后撕纸胶带。

● 工器具：砂纸120/240/400/600目、刮板、胶枪、静态混胶头、喷枪、记号笔、抹布/粘尘布

● 材料：3M前缘保护膜、底涂剂、封边胶、酒精/丙酮、纯水

● 验收标准：

○ 膜厚≤0.5mm（标准维修工艺要求）

○ 无气泡、无褶皱、残胶彻底消除

○ 对接缝1-2mm

○ 封边胶平滑无空洞

● 周期：贴膜后静置12h检查水分；封边胶固化后完成

● 备注：避免雨雪、大雾、低温天气施工；如发现油漆/布层深度损伤，升级为涂层及结构层修复

### RS-COAT-02　涂层（腻子/面漆）损伤修复（标准）

● 成型工艺：涂装

● 适用缺陷：FP-02、SH-21、SH-22、SH-35、SH-36、SM-01、RS-COAT-03/04关联

● 基本流程：

○ 1) 画线：超出损伤区100mm、150mm划分规则矩形；打磨机将100mm内区域完全打磨去除，100-150mm打磨成平滑过渡；清理粉尘。

○ 2) 腻子修型：按型号混配涂料；叶根挡板外侧混配原子灰；单次混配≤500g，『摊平法』混匀；刮板涂覆使型面平整，过渡区刮成平滑过渡；腻子总厚≤10mm（施工建议≤2-3mm）。

○ 3) 腻子打磨：固化后120#砂纸打磨平整、四周平滑过渡；清尘；150mm外侧贴纸胶带。

○ 4) 油漆涂覆：按比例混配油漆；羊毛辊筒在纸胶带上来回20次除杂；辊涂正交方向两遍，湿膜>200μm；检查无流挂/色差/露底。

○ 5) 警示漆（如有）：面漆固化后撕胶带、打磨粗糙、重贴胶带；小羊毛绒滚筒由上而下辊涂两遍，每遍湿膜100-125μm；损伤面积<0.5㎡可用自喷漆替代。

○ 6) 叶根涂层辊涂（叶根挡板区域）：按叶根专用灰漆配比混配，与原有涂层搭接100mm。

● 工器具：打磨机、120#砂纸、刮板、羊毛辊筒、小羊毛绒滚筒、纸胶带/美纹纸、电子秤、辊筒、粘尘布

● 材料：腻子/原子灰、面漆、警示漆、前缘保护漆(如需)、叶根专用灰漆、稀释剂

● 验收标准：

○ 漆膜厚度：陆上>240μm，海上>300μm（前缘保护漆400μm）

○ 无流挂、无色差、无露底

○ 腻子厚度不超限

○ 相邻补丁间距<0.2m须合并维修

● 周期：油漆自然固化；腻子固化后方可打磨

● 备注：相邻补丁间距<0.2m须合并维修；前缘保护漆区域按型号表（展向起点/终点/单面宽度/漆膜厚度）

### RS-COAT-03　警示漆修复

● 成型工艺：涂装

● 适用缺陷：FP-02

● 基本流程：

○ 参照RS-COAT-02第5步：面漆固化后撕胶带→打磨粗糙→重贴胶带→由上而下辊涂两遍警示漆（每遍湿膜100-125μm）→检查无流挂/露底。

● 工器具：小羊毛绒滚筒、纸胶带、刮板

● 材料：警示漆、稀释剂

● 验收标准：

○ 每遍湿膜100-125μm

○ 无流挂、无色差、无露底

○ 过渡平滑

● 周期：自然固化

● 备注：面积<0.5㎡可用自喷漆

### RS-COAT-04　前缘保护漆涂装（前缘风蚀修复）

● 成型工艺：涂装

● 适用缺陷：FP-02、SH-28

● 基本流程：

○ 1) 打磨：叶尖10米范围内，以前缘合缝面为中心向两边各300mm区域打磨粗糙，清尘。

○ 2) 刮涂大缝腻子：稀释剂擦拭表面→按配比混配腻子→刮板填平凹坑并高出约1-1.5mm→自然固化→电动打磨机打磨至无凹凸。

○ 3) 辊涂前缘保护漆：干布擦净腻子面→按配比混配（单片理论用量2-2.5kg含损耗）→滚筒辊涂（叶尖10米内、前缘合缝面为中心两边各300mm）→湿膜275-300μm。

○ 4) 自然固化。

● 工器具：打磨机、刮板、滚筒、电子秤、干布

● 材料：大缝腻子、前缘保护漆

● 验收标准：

○ 前缘保护漆湿膜275-300μm（保护漆区域漆膜厚度400μm）

○ 均匀一致、无漏涂、无局部过厚、无流挂

● 周期：自然固化

● 备注：前缘风蚀现象主要体现在距叶尖5米以内；前缘保护漆区域随型号不同（见型号汇总表）

## 4.4 避雷系统类方案

### RS-LGT-01　铝尖损伤/脱粘/缺失修复

● 成型工艺：手糊+结构胶+导线连接

● 适用缺陷：AL-01、AL-02、AL-03

● 基本流程：

○ 1) 打磨及铝尖拆除：从PS面打磨去除铝尖粘接区玻璃钢及结构胶，露出铝尖；剪断导线，卸下铝尖；打磨去除原SS面粘接结构胶，清尘。

○ 2) 新铝尖固定：粘接区涂刮10mm厚结构胶，铝尖放置并压实，前后缘与壳体平滑过渡。

○ 3) 铝尖连接：液压钳将导线装于铝铜过渡接线端子，铜芯裸露区与连接区用绝缘胶布包裹；装平垫圈，螺栓固定端子；微欧计检测铝尖-叶根电阻（≤50mΩ合格）。

○ 4) 外蒙皮恢复：铝尖上表面涂刮结构胶修型，PS面由小到大手糊1层双轴布+2层三轴布+1层双轴布；覆盖脱模布压实擀平（无气泡）。

○ 5) 固化：60℃×5h。

○ 6) 硬度检测：巴氏硬度计随机3点，≥60合格。

○ 7) 涂层恢复：按RS-COAT-02。

● 工器具：角磨机、液压钳、微欧计、刮板、螺栓工具、加热毯、巴氏硬度计

● 材料：新铝尖、结构胶、双轴布/三轴布、手糊树脂、铝铜过渡端子、绝缘胶布、平垫圈、螺栓、脱模布

● 验收标准：

○ 铝尖-叶根电阻≤50mΩ

○ 巴氏硬度≥60HBa

○ 铝尖前后缘与壳体平滑过渡

○ 外蒙皮无气泡

● 周期：固化60℃×5h

● 备注：铝尖缺失为C级，建议停机

### RS-LGT-02　避雷系统电阻不通/偏大处理（放电法）

● 成型工艺：电气处理

● 适用缺陷：AL-15

● 基本流程：

○ 1) 在高空作业平台放置便携式电焊机，电缆一端连接叶根导线端头。

○ 2) 电缆另一端靠近电阻异常的接闪器。

○ 3) 开启电焊机，电缆接触接闪器放电，每次约3秒，重复5次。

○ 4) 关闭电焊机，砂纸打磨接闪器表面光滑，清尘。

○ 5) 重新测试电阻并记录。

● 工器具：便携式电焊机、砂纸、四线毫欧表/微欧计

● 材料：清洁剂

● 验收标准：

○ 电阻≤50mΩ为合格（A3判据）

○ 接闪器表面光洁

● 周期：现场即可完成

● 备注：若放电法无效，需排查虚接/断点并考虑RS-LGT-03/04；A2判据：避雷系统电阻偏大/不通为D级

### RS-LGT-03　避雷导线损伤/断裂/长度不足更换（连接管压接）

● 成型工艺：导线压接

● 适用缺陷：AL-05、AL-06、AL-07、AL-10

● 基本流程：

○ 1) 剪线钳切除损伤电缆。

○ 2) 两端线缆端部各剥去20-25mm绝缘层（不得损伤金属导体；绝缘皮去除长度按连接铜管长度确定）；掰开绝缘层确保完全切断，拉出绝缘层10-20mm（不可完全抽出，防铜丝散开）。

○ 3) 准备150/250/350mm绝缘热缩管（±10mm），在叶尖一端线缆依次套入（150最内层，350最外层）。

○ 4) 两段导体插入连接铜管，两端插入长度相差≤5mm。

○ 5) 液压工具+带凸点Elpress压模，在连接铜管中点两端各压一次。

○ 6) 电阻测试：四线毫欧表测连接管两端线缆间电阻，<2毫欧合格。

○ 7) 移动最内侧热缩管至铜管处均匀覆盖两端，热风枪加热收缩；同样方法热缩其余两层。

● 工器具：剪线钳、剥线钳、液压压接工具、Elpress压模、四线毫欧表、热风枪、卷尺

● 材料：连接铜管、绝缘热缩管150/250/350mm、绝缘胶布

● 验收标准：

○ 连接管两端电阻<2毫欧

○ 插入长度差≤5mm

○ 热缩管覆盖完整无气泡

● 周期：现场即可完成

● 备注：铜导线更换适用

### RS-LGT-04　叶根避雷端子/基座及导线更换

● 成型工艺：导线压接+密封固定

● 适用缺陷：AL-08、AL-09、AL-15

● 基本流程：

○ 1) 从人孔板外侧约150mm处剪断原导线，准备合适长度新导线。

○ 2) 取下雷电记录卡、卡盒并保管；锉刀铲除导线表面玻璃钢压板（不破坏绝缘外皮）。

○ 3) 两端各剥去20-25mm绝缘层（同上要求）。

○ 4) 套150/250/350mm热缩管；导体插入连接铜管（相差≤5mm）；液压压接（中点两端各压一次）；电阻<2毫欧合格；热缩。

○ 5) 比对导线长度，切除多余电缆（叶根端预留20-30mm预弯）。

○ 6) 叶根连接端剥去40±5mm绝缘皮；液压Elpress压模在连接铜管处压接二次。

○ 7) Φ25的35KV绝缘热缩管绝缘低压导线两端，长100(0,+20)mm，热风枪热缩。

○ 8) 密封胶与压板固定导线；端子与法兰连接固定；安装雷电记录卡及涂层维修。

● 工器具：剪线钳、剥线钳、锉刀、液压压接工具、Elpress压模、四线毫欧表、热风枪

● 材料：导线、连接铜管、绝缘热缩管150/250/350mm、Φ25 35KV热缩管、密封胶、压板、雷电记录卡

● 验收标准：

○ 连接管电阻<2毫欧

○ 热缩管覆盖完整

○ 端子固定牢靠

○ 导线预留20-30mm预弯

● 周期：现场即可完成

● 备注：同时涉及雷电记录卡复原

### RS-LGT-05　叶尖导雷条损伤更换

● 成型工艺：粘接

● 适用缺陷：AL-14

● 基本流程：

○ 1) 确认损伤区段（导雷条任意一段损伤须整段更换）。

○ 2) 整段打磨去除损伤导雷条（含粘接胶、密封胶），避免损伤油漆与玻璃钢。

○ 3) 铅笔标出恢复位置；两侧粘贴纸胶带形成打磨槽（宽15±3mm，长于导雷条30-50mm）。

○ 4) 320-400目砂纸打磨粘贴区油漆（轻微拉毛，禁止露底）。

○ 5) 酒精/抹布清尘；沿纸胶带边缘再贴一层胶带定位0.2-0.3mm安装槽。

○ 6) 均匀涂满双组份结构胶（MA530），刮板刮平（充足、均匀、连续）。

○ 7) 导雷条从一端向另一端放入安装槽，指尖轻抚挤出气泡（按压力适中）；对接处紧挨不重叠，间隙<1mm。

○ 8) 刮板移除多余结构胶（严禁触碰导雷条）；撕除纸胶带。

○ 9) 结构胶涂完30min后，距导雷条边缘5-10mm贴纸胶带；去除末端5mm内黄色遮蔽纸露出金属片，边缘密封剂（MS939单组份）覆盖形成5-10mm平滑过渡。

○ 10) 涂封边胶（对接缝隙不涂），刮板修型平滑过渡；固化后撕胶带；撕除表面黄色遮蔽纸露出金属片，拍照记录。

● 工器具：打磨机、320-400目砂纸、刮板、指尖/压辊、抹布

● 材料：导雷条、MA530双组份结构胶、MS939边缘密封剂、封边胶、纸胶带、酒精

● 验收标准：

○ 对接间隙<1mm

○ 过渡区域5-10mm平滑

○ 无露底

○ 金属片露出无污染

● 周期：结构胶固化（按MA530条件）

● 备注：不同叶型导雷条分布位置有差异，需现场确定

### RS-LGT-06　叶身接闪器损伤/缺失修复

● 成型工艺：更换安装

● 适用缺陷：AL-04

● 基本流程：

○ 1) 确认接闪器位置与型号。

○ 2) 清理原安装位，打磨至玻璃钢并清尘。

○ 3) 按图纸安装新接闪器，结构胶粘接/螺栓固定。

○ 4) 连接导线，检测电阻（≤50mΩ）。

○ 5) 涂层恢复。

● 工器具：角磨机、刮板、微欧计

● 材料：接闪器、结构胶、导线、涂层材料

● 验收标准：

○ 电阻≤50mΩ

○ 安装牢固

○ 型面平滑

● 周期：按结构胶固化条件

### RS-LGT-07　雷电记录卡/卡盒恢复

● 成型工艺：安装

● 适用缺陷：AL-11、AL-12、AL-13、AL-05

● 基本流程：

○ 1) 检查卡盒/基座状态。

○ 2) 安装/更换雷电记录卡盒，装入雷电记录卡。

○ 3) 固定牢靠并记录。

● 工器具：手动工具

● 材料：雷电记录卡、卡盒

● 验收标准：

○ 安装牢靠，卡信息完整

● 周期：现场即可完成

● 备注：E级缺陷

## 4.5 功能件类方案

### RS-PART-01　盖板螺栓断裂/跟转/滑丝/补强修复

● 成型工艺：手糊+机械

● 适用缺陷：FP-05、FP-06、FP-07、FP-08、FP-09

● 基本流程：

○ 1) 不开桨前提下将叶片调整至水平，锁紧液压锁与机械锁。

○ 2) 取下人孔盖板妥善安放。

○ 3) 从挡板内侧打磨去除螺栓端头补强玻纤布，清尘。

○ 4) 取出旧螺栓，清理安装孔。

○ 5) 以螺栓孔为中心打磨70mm×70mm区域粗糙并清尘。

○ 6) 新螺栓从挡板背面穿出（背面装平垫圈），正面先拧紧旧螺母固定，保证垂直度与螺纹长度。

○ 7) 结构胶填平螺帽与挡板台阶，手糊2层双轴向玻纤布（70mm×70mm）固定螺栓。

○ 8) 加热60℃固化5h。

○ 9) 固化后卸螺母检查螺栓，松动则从工步3返工。

○ 10) 装回盖板，依次安装平垫圈、弹簧垫圈、锁紧螺母及开口销；力矩扳手紧固50±5Nm。

● 工器具：角磨机、力矩扳手、刮板、加热毯、手动工具

● 材料：新盖板螺栓、平垫圈、弹簧垫圈、锁紧螺母、开口销、双轴向玻纤布、手糊树脂、结构胶

● 验收标准：

○ 紧固力矩50±5Nm

○ 螺栓无松动

○ 补强固化良好

○ 开口销安装到位

● 周期：固化60℃×5h

● 备注：D/E级缺陷

### RS-PART-02　防雨罩损伤/脱落修复

● 成型工艺：手糊+结构胶

● 适用缺陷：FP-15、FP-16、FP-17

● 基本流程：

○ 脱落修复：

○ 1) 记号笔将防雨罩4等分，切割机切为4段以便分段安装。

○ 2) 粘接区打磨：去除待粘接与手糊补齐区油漆、结构胶（防雨罩内侧与壳体粘接区X；内外手糊补强区以切割缝为起点长200mm、宽与防雨罩等宽）；叶片上标粘接区绘定位线；清尘（百叶砂布轮打磨勿伤本体）。

○ 3) 结构胶刮涂：划线定位→清尘→刮涂结构胶厚3-5mm。

○ 4) 安装：防雨罩放置在粘接区，两端及中间铆钉固定；两侧挤出结构胶收净并刮圆角。

○ 5) 补强布手糊：四段固定后在断开位置填充结构胶；以断开位置为中心内外各手糊2层808g/㎡双轴布（第一层长200mm、第二层400mm，宽度与防雨罩等宽）+脱模布压实擀平。内外表面均须手糊补强。

○ 损伤修复：将损伤区朝向内侧变桨固定；打磨去除损伤区及超出200mm涂层→按错层（展向弦向均50mm）→N+1层808g/㎡双轴布手糊（第一层超出50mm，其余依次超出50mm）→贴脱模布固化。

○ 后续：气泡按标准处理；固化后撕脱模布，硬度测试≥60HBa（10点记录）；后缘腻子油漆涂层恢复。

● 工器具：切割机、角磨机/百叶砂布轮、记号笔、刮板、铆钉枪、加热毯、巴氏硬度计

● 材料：808g/㎡双轴布、结构胶、手糊树脂、铆钉、脱模布、腻子/油漆

● 验收标准：

○ 结构胶厚3-5mm，收净刮圆角

○ 内外均补强

○ 巴氏硬度≥60HBa

○ 涂层恢复平滑

● 周期：按结构胶/树脂固化条件

● 备注：防雨罩脱粘为E级，但需尽快处理

### RS-PART-03　叶根法兰与螺栓孔错位/法兰裂纹/界面开裂处理

● 成型工艺：打磨/补胶

● 适用缺陷：FP-18、FP-19、FP-20

● 基本流程：

○ 1) 螺栓孔错位：直磨机对法兰孔打磨、扩孔至满足装配。

○ 2) 法兰裂纹：只做记录不处理（C级），定期复查是否扩展。

○ 3) 法兰与壳体界面开裂：打磨去除开裂修型结构胶/密封胶，清理后补回结构胶并刮板修型；必要时按RS-STR-11开窗补胶。

● 工器具：直磨机、刮板、角磨机

● 材料：结构胶/密封胶、清洁剂

● 验收标准：

○ 扩孔后装配满足要求

○ 补胶饱满无空腔

○ 裂纹记录并复查

● 周期：现场即可完成

● 备注：法兰裂纹C级只记录

### RS-PART-04　零刻度盘排查与校正

● 成型工艺：检查校正

● 适用缺陷：FP-13、FP-14、AS-03

● 基本流程：

○ 1) 与主机方沟通确定对零用零刻度盘位置（前缘内/外表面或后缘内/外表面）。

○ 2) 叶片变桨至轮毂零度与叶片零度对齐，检查控制系统显示角度偏差（与主机共同确认）。

○ 3) 叶片变桨至水平，锁紧液压锁与机械锁。

○ 4) 以零刻度盘零点为起点沿逆时针（面向叶片）量取合模缝与零点理论距离，在距叶根法兰5-10mm、弦向前后缘各20mm区域划线标记（合模缝理论位置）。

○ 5) 小范围打磨表面油漆及内外补强，找到合模缝准确位置并标记中心（合模缝厚约10mm），控制打磨深度不伤壳体。

○ 6) 卷尺量取零点与合模缝中心实际距离。

○ 7) 超差则以合模缝中心为起点顺时针重新量取理论距离标记，取下零刻度盘按新位置重新安装固定，配合主机重新对零。

○ 8) 用快速环氧结构胶密封打磨凹槽，与内侧平滑过渡。

● 工器具：卷尺、记号笔、打磨工具、刮板

● 材料：快速环氧结构胶、零刻度盘(如需更换)

● 验收标准：

○ 零刻度盘位置在校正范围内

○ 凹槽密封平滑过渡

○ 与主机对零一致

● 周期：现场即可完成

● 备注：零刻度盘偏差C级；缺失E级

### RS-PART-05　叶尖排水孔堵塞疏通

● 成型工艺：疏通

● 适用缺陷：FP-21、AS-03

● 基本流程：

○ 1) 叶片变桨至叶尖朝下，锁紧液压锁与机械锁。

○ 2) 高空作业平台到达叶尖位置。

○ 3) 目视检查排水孔堵塞情况，疏通前后均拍照（看清是否有异物）。

○ 4) 用直径8mm金属棒疏通排水孔。

○ 5) 起机后与主机共同确认扫风异常/哨音是否消除。

● 工器具：直径8mm金属棒、高空作业平台、相机

● 材料：

● 验收标准：

○ 排水孔通畅

○ 哨音/扫风异常消除

● 周期：现场即可完成（约0.5h）

● 备注：建议先检查零刻度盘后再决定是否动用高空作业平台

### RS-PART-06　VG涡流发生器损伤/脱落修复

● 成型工艺：粘接

● 适用缺陷：FP-22

● 基本流程：

○ 1) 先确认叶型与区域的VG尺寸；纸胶带沿VG边缘粘贴作新VG定位。

○ 2) 打磨机去除损伤/变形VG（含粘接胶、封边胶），不得损伤玻璃钢；受损数量多时建议全部去除重装。

○ 3) 油漆恢复及处理：油漆固化至可起粉后用320-400目砂纸打磨粘接区粗糙（禁止打磨损伤漆面），粘尘布清尘，异丙醇/酒精/丙酮清洗（严禁手触）。

○ 4) 环境确认：温度15-35℃，湿度20%-80%，叶片表面温度≤40℃，施工前保持干燥。

○ 5) 配胶：双组份胶枪（MA530），或手动混配1:1（每次≤100ml，搅拌≥2min，避免气泡）。

○ 6) 刮胶：塑料小刮板使粘接区均匀布满胶，中心略厚于四周，整体胶厚≥2mm。

○ 7) 安装VG：从一端往另一端压入，中间往边缘压紧保持≥10s，无气泡（有气泡挤出，无法挤出则重贴）；打胶到粘贴结束控制在10min内。

○ 8) VG鳍片朝向：尖角冲地面（指向前缘）。

○ 9) 检查：胶层厚0.5-2.0mm，边缘无缺胶。

○ 10) 封边：密封胶枪封VG上下两边缘及两端接缝，封边宽5±1mm、厚<2mm，刮平无空洞。

○ 11) 粘接效果检测：24h后每种类型随机抽≥3片，拉力计沿平行叶片表面方向施加50N(5kg)剪切力持续5s，无永久变形/位移合格。

● 工器具：打磨机、320-400目砂纸、双组份胶枪/塑料小刮板、拉力计、密封胶枪、粘尘布、测温/测湿仪

● 材料：VG涡流发生器、MA530双组份粘接胶、密封胶、异丙醇/酒精/丙酮

● 验收标准：

○ 胶层厚0.5-2.0mm

○ 封边宽5±1mm，无空洞

○ 24h后50N剪切力5s无永久变形

○ VG平行度误差≤2mm

● 周期：粘接后24h做拉力检测

● 备注：我司工艺禁止使用热风枪局部烘烤，须采用均匀加热方案；VG损伤C级，需尽快处理

### RS-PART-07　锯齿尾缘（降噪板）损伤修复

● 成型工艺：粘接

● 适用缺陷：FP-23

● 基本流程：

○ 1) 去除损伤锯齿板（单片长500mm），禁止暴力操作避免损伤壳体。

○ 2) PS面残留MA530粘接胶打磨清理干净，粘接面拍照留档。

○ 3) PS面后缘距后缘分型线65±2mm标记并沿标记线贴纸胶带保护。

○ 4) SS面后缘沿分型线贴纸胶带保护。

○ 5) PS面后缘标记锯齿板粘接宽度（垂直后缘边缘沿PS面向前缘量取50mm）。

○ 6) 切割双静态混配管末端胶嘴至合适胶线宽度；移除混合不均匀胶水。

○ 7) 刮板蘸粘接胶均匀涂抹于锯齿板及叶片粘接面，中心略厚，整体≥2mm。

○ 8) 锯齿板沿展向从一端到另一端压到粘接区；压紧无气泡（有气泡挤出，无法挤出则重贴）。

○ 9) 粘接平行：锯齿板直边与叶片后缘边缘距离50±2mm。

○ 10) 木条及C型夹辅助固定（每片≥2支C型夹），保持≥1h，观察挤压流动确认无缺胶泛白并拍照。

○ 11) 从边缘左中右测量粘接胶厚0.5-2mm并记录。

○ 12) 小刮板抹去溢出胶，刮圆角R=3；填实边沿空隙。

○ 13) 80-120目砂纸打磨PS面满足涂装要求；按涂层方案恢复面漆及警示漆。

○ 14) 密封胶枪封边（PS面边沿、相邻锯齿板间隙、SS面后缘边沿）；40mm宽小刮板抹约15mm过渡斜坡；接缝处布施密封胶填充刮平；拍照存档。

● 工器具：打磨机、80-120目砂纸、刮板(40mm)、木条、C型夹、密封胶枪、双静态混配管胶枪

● 材料：锯齿板(降噪板)、MA530粘接胶、密封胶、面漆、警示漆、纸胶带

● 验收标准：

○ 粘接胶厚0.5-2mm

○ 直边与后缘距离50±2mm

○ 无缺胶泛白

○ 过渡斜坡约15mm无台阶

○ 固化后凸起不超PS面平面

● 周期：辅助固定≥1h；密封胶固化后完成

● 备注：锯齿尾缘损伤/脱落C级

### RS-PART-08　配重铅丸溢出处理

● 成型工艺：密封/补重

● 适用缺陷：FP-24

● 基本流程：

○ 1) 确定配重仓位置（配重仓/叶根/重心）与溢出情况。

○ 2) 清理溢出铅丸，检查配重仓损坏情况。

○ 3) 修复/密封配重仓，按设计要求补充配重。

○ 4) 复核叶片重量与力矩平衡。

● 工器具：手动工具、称重设备

● 材料：铅丸、密封材料、结构胶

● 验收标准：

○ 配重仓密封良好

○ 重量/力矩符合设计要求

● 周期：按胶固化条件

● 备注：配重铅丸溢出C级，建议停机

### RS-PART-09　叶根挡板/人孔盖板附属件修复（把手等）

● 成型工艺：机械更换

● 适用缺陷：FP-10

● 基本流程：

○ 1) 检查把手固定螺钉。

○ 2) 更换脱落螺钉/把手。

○ 3) 紧固牢靠。

● 工器具：手动工具

● 材料：螺钉、把手

● 验收标准：

○ 安装牢靠

● 周期：现场即可完成

● 备注：E级缺陷

### RS-PART-10　标识/铭牌及防冰冻系统故障处理

● 成型工艺：喷印/更换/电气

● 适用缺陷：ID-01、ID-02、ID-03、ID-04、ID-05、FP-25

● 基本流程：

○ 1) 标识类：按图纸位置重新喷涂重心/吊点标识；核对编组号/流水号并纠正；重新安装铭牌或补印信息。

○ 2) 铭牌信息不清晰：只做记录，不处理。

○ 3) 防冰冻系统：检查机械/电气部分，更换故障元件，测试功能恢复。

● 工器具：喷印工具/模板、电气检测工具、手动工具

● 材料：标识漆、铭牌、防冰冻系统元件

● 验收标准：

○ 标识位置/内容正确

○ 铭牌信息完整

○ 防冰冻系统功能正常

● 周期：现场即可完成（防冰冻视备件而定）

● 备注：标识缺失/偏差C级；铭牌缺失E级

## 4.6 勘察类方案

### RS-INS-01　叶片勘察/巡检（缺陷识别与记录）

● 成型工艺：检查

● 适用缺陷：全部缺陷

● 基本流程：

○ 1) 按TXWF0000-32-301-A4《厂外叶片勘察作业指导书》执行勘察（含内部检查）。

○ 2) 对每处缺陷拍照（含比例尺/参照物），测量尺寸，记录位置（展向/弦向/PS-SS面）。

○ 3) 按本知识库缺陷目录逐条比对，确定缺陷编码与等级。

○ 4) 出具《勘察报告》，初步判定缺陷等级。

○ 5) 按等级进入处置流程（A/B由结构设计部确认，C由售后技术工程师组织，D/E由区域经理审核）。

● 工器具：望远镜/无人机/高空作业平台、相机、卷尺/卡尺、手电/内窥镜、UT设备(必要时)、巴氏硬度计

● 材料：勘察记录表、拍照标签

● 验收标准：

○ 缺陷位置/尺寸/等级记录完整

○ 照片清晰可判读

● 周期：单支叶片勘察约2-4h（视缺陷数量）

● 备注：勘察是自动生成维修方案的输入源

## 4.7 异响类方案

### RS-INS-02　叶片内部结构胶脱落清理

● 成型工艺：清理

● 适用缺陷：AS-01

● 基本流程：

○ 1) 进入叶片内部（如壳体开设人孔或经叶根进入）。

○ 2) 清理悬挂/脱落的结构胶。

○ 3) 检查清理后是否暴露新的损伤并评估。

● 工器具：清理工具、照明、内窥镜

● 材料：收纳容器

● 验收标准：

○ 内部无异物/脱落结构胶

● 周期：现场即可完成

● 备注：E级缺陷，等待巡检时清理

### RS-INS-03　叶片哨音/扫风异常排查

● 成型工艺：排查

● 适用缺陷：AS-02、AS-03

● 基本流程：

○ 1) 检查叶尖排水孔是否堵塞（见RS-PART-05）。

○ 2) 检查零刻度盘位置是否异常（见RS-PART-04）。

○ 3) 检查叶片是否开裂或前缘保护膜损伤。

○ 4) 与主机共同确认起机后异常是否消除。

● 工器具：卷尺、相机、高空作业平台

● 材料：

● 验收标准：

○ 异常现象消除

● 周期：现场即可完成

● 备注：哨音通常由排水孔堵塞引起；扫风异常需与哨音区别

# 五、维修验收标准汇总（44条）

| 类别 | 项目 | 标准/判据 | 检测方法 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构-固化度 | 巴氏硬度 | ≥60HBa（检测点≥3个，均匀分布） | 巴氏硬度计 | 通用指导书4.4.7 / 大纲 |
| 结构-固化度 | 邵氏硬度(早期工艺) | 邵氏硬度＞70HD 判为合格固化 | 邵氏硬度仪 | 指导手册6.1.3.5 |
| 结构-固化度 | Tg值 | 以材料技术文件为准；具备条件时以Tg为最终判定依据；取样返厂测量并存档 | DSC/取样 | 通用指导书4.4.7 |
| 结构-固化度 | 固化温度(加热毯) | 设定温度不得超过70℃；加热前用测温枪校核电热毯 | 测温枪 | 通用指导书4.4.6 |
| 结构-固化度 | 低温保温 | 低温环境固化完成后加热毯调至30℃保温，待表面<40℃后方可移除 | 测温枪 | 通用指导书4.4.6 |
| 结构-真空 | 真空度检漏 | ≤-0.090MPa；保压20min压力下降≤0.002MPa 为合格 | 真空表/压力表 | 案例库(樟树02-064等) |
| 结构-真空 | 真空袋压真空度 | 保持真空度低于-0.080MPa，真空泵持续抽气至固化完成 | 真空表 | 指导手册6.2.3.3 |
| 结构-错层 | 单轴布(UD)错层 | 展向100mm；弦向不错层（UD弦向打≥30mm斜角） | 卷尺 | 大纲4.3 / 通用指导书 |
| 结构-错层 | 双轴布错层 | 展向50mm；弦向50mm | 卷尺 | 大纲4.3 |
| 结构-错层 | 三轴布错层 | 展向50mm；弦向50mm（搭接：展向70mm/弦向50mm） | 卷尺 | 大纲4.3 / 表4-7 |
| 结构-搭接 | 玻纤布最小搭接 | 双轴50/50；单轴600：展向60/弦向10；单轴1200：展向100/弦向10；三轴：展向70/弦向50 | 卷尺 | 表4-7 |
| 结构-搭接 | 脱模布超出 | 脱模布四周超过手糊铺层50mm | 卷尺 | 大纲4.3 |
| 结构-增强 | N×20%增强 | M(总修补层数)=填充层+N(复原层)+增强层；增强=0°纤维密度总和×20%+±45°纤维密度总和×20% | 计算 | 通用指导书4.4.2 |
| 结构-增强 | 最外层限制 | 维修区域最外层只能使用双轴布 | 目视 | 通用指导书4.4.2 |
| 结构-增强 | 克重限制 | 壳体维修不允许使用1000g/m²以上克重玻纤布直接维修/补强，须按等效克重替换 | 核对 | 通用指导书4.4.2 |
| 结构-铺层 | 铺放顺序 | 最小(最短)一层铺放在最下层，由小到大逐层铺设 | 目视 | 通用指导书4.4.2 |
| 结构-铺层 | 铺层角度公差 | 三轴布0°纱线方向公差±5°；单轴布0°与原结构一致 | 量角 | 通用指导书4.4.5 |
| 结构-多缺陷 | 多缺陷间距 | 各维修布层间距≥100mm；间距<100mm合并维修；失效区整体返修 | 卷尺 | 通用指导书4.4.2 |
| 结构-夹芯 | 夹芯台阶/间隙 | 芯材台阶≤1mm；芯材间隙≤2mm | 塞尺 | 通用指导书4.4.3 |
| 结构-夹芯 | 夹芯底部布层 | 芯材维修区底部铺一层双轴布600，四边超出芯材区50mm | 卷尺 | 通用指导书4.4.3 |
| 结构-夹芯 | 夹芯含水率 | 含水率≤12% | 测湿 | 通用指导书4.3.2 |
| 结构-粘接 | 粘接面暴露时限 | 打磨激活后暴露≤3h；暂停时真空膜覆盖，恢复前重新打磨激活 | 计时 | 通用指导书4.4.4 |
| 结构-粘接 | 喷胶 | 颜色必须红色；用量5.4g/m²；可制作标准比色卡比对；严禁喷在已固化玻璃钢及芯材表面 | 比色卡/称重 | 通用指导书4.4.4 |
| 结构-气泡 | 手糊气泡 | L≤10mm且1m内≤10个放行；超限打磨去除(凹陷>5mm填充+整体加3层双轴布)；10<L≤25mm且1m内≤10个钻孔注树脂+结构胶封孔 | 目视/尺 | 大纲4.5/4.7 |
| 结构-界面 | 打磨激活 | 结构胶表面打磨为粗糙面，确保无亮点 | 目视 | 通用指导书表21/22 |
| 结构-倒角 | 法兰/结构胶过渡 | 结构胶边缘1:5倒角；腹板拐角R15圆角；结构胶打磨≥1:10斜坡，法兰≥1:5斜坡 | 卷尺/R规 | 通用指导书表23 |
| 结构-涂层 | 漆膜厚度(面漆) | 陆上>240μm；海上>300μm | 测厚仪 | 大纲4.2.4注8 |
| 结构-涂层 | 前缘保护漆 | 湿膜275-300μm；保护漆区域漆膜厚度400μm | 测厚仪 | 指导手册附件1 / 大纲表1 |
| 结构-涂层 | 警示漆 | 每遍湿膜100-125μm（两遍） | 测厚仪 | 大纲4.2.5 |
| 结构-涂层 | 腻子厚度 | 面漆区腻子总厚≤10mm(施工建议≤2-3mm)；前缘腻子高出约1-1.5mm | 卡尺 | 大纲4.2.2 |
| 结构-涂层 | 手糊真空袋压含胶量 | 手糊玻璃钢含胶量45%-55% | 称重 | 指导手册6.1.3.4 |
| 避雷-电阻 | 铝尖/接闪器-叶根电阻 | ≤50mΩ 为合格 | 微欧计 | 大纲4.10 |
| 避雷-电阻 | 避雷系统电阻 | ≤50mΩ（A3判据：电阻＞50毫欧判不合格） | 微欧计 | A3 §2.6 |
| 避雷-电阻 | 连接管两端线缆电阻 | <2毫欧 视为合格 | 四线毫欧表 | 通用指导书表24 |
| 螺栓-紧固 | 预紧力矩(连接螺栓) | 分三次施加：800Nm→1100Nm→1450Nm（以主机方文件为准） | 力矩扳手 | 大纲4.4.1 |
| 螺栓-紧固 | 盖板螺栓力矩 | 50±5Nm | 力矩扳手 | 大纲4.6 |
| 螺栓-紧固 | 螺栓伸出长度 | 新螺栓伸出长度与周边一致，偏差允许±2mm | 卡尺 | 大纲4.4.1 |
| 螺栓-润滑 | 润滑剂涂抹 | 全涂抹(螺纹旋合段及螺母、垫圈贴合面)；涂后24h内完成力矩紧固 | 目视 | 大纲4.4.1 |
| VG | VG粘接强度 | 安装24h后每类型随机抽≥3片，平行叶片表面施加50N(5kg)剪切力持续5s，无永久变形/位移合格 | 拉力计 | 大纲4.14 |
| VG | VG胶层厚度 | 胶层厚0.5-2.0mm；封边宽5±1mm、厚<2mm | 卡尺 | 大纲4.14 |
| 锯齿尾缘 | 粘接胶厚度 | 0.5-2mm；直边与后缘距离50±2mm；过渡斜坡约15mm | 卡尺 | 大纲4.15 |
| 防雨罩 | 结构胶厚度 | 3-5mm | 卡尺 | 大纲4.7 |
| 导雷条 | 安装槽尺寸 | 安装槽厚0.2-0.3mm；打磨区宽15±3mm；对接间隙<1mm | 卡尺 | 大纲4.13 |
| 勘察-记录 | 维修记录项点 | 按缺陷等级记录关键项点(照片/比例/硬度/Tg/验收单) | 表单 | A1 §3.1 |

# 六、维修工艺选择与作业环境窗口

## 6.1 成型工艺选择

原则：可操作性强、实施过程有效可靠、修复后强度与刚度满足设计要求。三种工艺：手糊成型、真空袋压成型、真空灌注成型。手糊工艺在一般缺陷维修中应用较多；重要结构部位多采用手糊真空袋压；真空灌注适用于维修面积大、层数多、对产品外观影响大、关键部件缺陷及影响合模粘接界面区域。

| 情形 | 层数N | 工艺 |
| --- | --- | --- |
| 仅涉及玻璃钢布层，未涉及夹芯 | 3≤N | 手糊成型 |
| 涉及玻璃钢布层，未涉及夹芯或UD布层、未涉及大梁布层 | 3＜N≤5 | 真空袋压成型 |
| 涉及叶根递减层或补强层、涉及UD布层、涉及大梁布层 | N＞5 | 真空灌注成型 |
| 涉及夹芯修补 | / | 真空灌注成型 |
| 涉及UD布层或大梁布层 | N＞3 | 真空灌注成型 |

## 6.2 环境作业窗口

温度

| 状态/参数 | 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 正常作业 | 10℃≤T≤35℃ | 标准作业窗口 |
| 专项管控 | T＜10℃ 或 T＞35℃ | 允许±5℃偏差，必须增加专项质量管控；5-10℃必须增加专项加热固化方案 |
| 重点专项管控 | -5℃＜T＜10℃ 或 T＞40℃ | 现场停止作业，需技术工程师指导下方可作业 |
| 环境温度范围(大纲) | 允许作业范围 -5℃~35℃ | 超出且无法调节时须反馈技术工程师评估批准 |

湿度

| 状态/参数 | 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 正常作业 | 20%≤RH≤75% | 标准作业窗口 |
| 专项管控可作业 | 75%＜RH≤80% | 允许+5%偏差，必须增加专项质量管控；75%以上须增加专项除湿方案 |
| 停止作业上报 | RH＞80% | 禁止维修类作业 |
| 环境湿度范围(大纲) | 允许作业范围 10%~80%RH | 超出且无法调节时须反馈技术工程师评估批准 |

VG粘接专用

| 状态/参数 | 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 温度 | 15℃~35℃ | 现场10℃及以上、RH80%以下可正常操作，但固化至少200min；低于10℃允许粘后加热但VG表面≤40℃ |
| 湿度 | 20%~80% | 雨天室外禁止施工，粘接面保持干燥无凝露 |
| 叶片表面温度 | ≤40℃ | — |

胶液使用

| 状态/参数 | 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 混配量 | 每次≤3kg；单人操作≤500g | 少量多次原则 |
| 胶温 | 超过38℃不允许继续使用 | — |
| 手糊树脂可操作时间 | 室温25℃下0.5-1h；胶温≥40℃禁止使用 | 指导手册6.1.3.2 |

# 七、材料配比与规格

手糊树脂

| 厂家 | 主剂A | 固化剂B | 配比A:B |
| --- | --- | --- | --- |
| 惠柏 | 5089A | 5089B-4(快)/B-6(慢) | 100：30（29-31） |
| Olin | 730E | 734H(快)/735H(慢) | 100：34（33-36） |

灌注树脂

| 厂家 | 主剂A | 固化剂B | 配比A:B |
| --- | --- | --- | --- |
| 惠柏 | LT5078A | LT5078B-3 | 100：31 |
| Olin | 760E | 766H | 100：32（31-34） |
| 道生天合 | 180 | 185 | 100：32（31-34） |

结构胶

| 厂家 | 主剂A | 固化剂B | 配比A:B |
| --- | --- | --- | --- |
| Olin | 770E | 778H | 100:47 |
| 康达 | WD3135 | WD3137 | 100:45 |
| 道生天合 | 380 | 385 | 100:47 |

现场常用配比(案例)

| 材料 | 组分/牌号 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 手糊树脂 | L235 : H239 | 100 : 35 |
| 灌注树脂 | RIMR036 : RIMH039 | 100 : 34 |
| 结构胶 | 135G3 : 137G | 100 : 45 |
| 腻子 | WU100A : WU100B | 5 : 1 |
| 面漆 | FU300 主剂:固化剂 | 5 : 1 |
| 粘接胶(导雷条/VG/锯齿) | MA530 双组份 | 1 : 1 |

玻纤布规格与纤维密度

| 布型 | 克重(g/m²) | 0°纤维密度 | ±45°纤维密度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 双轴布 | 600 | 0°=4 | ±45°=301×2 |
| 双轴布 | 800 | 0°=4 | ±45°=401×2 |
| 三轴布 | 750 | 0°=150 | ±45°=300×2 |
| 三轴布 | 975 | 0°=567 | ±45°=200×2 |
| 三轴布 | 1215 | 0°=709 | ±45°=250×2 |
| 单轴布 | 600 | 0°=600 | — |
| 单轴布 | 650 | 0°=650 | — |
| 单轴布 | 1200 | 0°=1200 | — |
| 单轴布 | 1240 | 0°=1240 | — |

等效克重替换

| 被替换材料 | 等效替换方案 |
| --- | --- |
| 三轴布1215 | 单轴布600 + 三轴布750 |
| 单轴布1200 | 2×单轴布600 |
| 原则 | 补回的低克重布0°纤维密度与±45°纤维密度各总和不小于替换的高克重布层 |

夹芯材质

| 材质 | 适用区域 |
| --- | --- |
| Balsa木 | 壳体增强区域与部分叶片腹板运输工装位区域 |
| PVC60 | 有切槽工艺→壳体靠近叶尖；无切槽→腹板与后缘UD填充区 |
| PET150 | 有切槽工艺→壳体靠近叶尖；无切槽→腹板与后缘UD填充区 |
| PET100 | 壳体靠近叶尖区域与腹板 |

# 八、工器具与材料清单

## 8.1 工器具清单

| 名称 | 用途 | 案例频次 | 重要度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 角磨机 | 打磨/错层/去除 | 186 | ★核心 |
| 打磨片(百叶轮/切割片) | 砂磨耗材 | 151 | ★耗材 |
| 滚筒(羊毛辊) | 树脂/油漆辊涂 | 138 | ★核心 |
| 加热毯/电热毯 | 局部加热固化 | 175 | ★核心 |
| 真空泵 | 真空袋压/灌注 | 123 | ★核心 |
| 真空膜/真空袋 | 真空辅材 | — | ★核心 |
| 真空表/压力表 | 真空度检漏 | — | ★核心 |
| 螺旋管(注胶/抽气) | 灌注导流 | — | ★核心 |
| 导流网 | 灌注导流 | — | 常用 |
| 脱模布 | 铺层覆盖 | 508(频次) | ★耗材 |
| 吸胶毡 | 真空导气/吸胶 | — | ★耗材 |
| 巴氏硬度计 | 固化度检测 | 129 | ★计量 |
| 测温枪 | 温度监测 | — | ★计量 |
| 电子秤 | 树脂/胶混配称重 | — | ★计量 |
| 刮板(塑料/金属) | 刮胶/腻子修型 | — | ★核心 |
| 刷子/毛刷/猪鬃辊/擀泡辊 | 浸渍/排气 | — | ★核心 |
| 卷尺/钢尺/卡尺/塞尺 | 尺寸测量 | — | ★计量 |
| 记号笔/水性笔 | 划线标记 | — | 常用 |
| 电焊机(便携式) | 螺栓焊接取出/避雷放电 | — | 专用 |
| 磁力钻+钻头(Φ40空心/含钴高速钢) | 螺栓钻孔取出 | — | 专用 |
| 液压扳手/力矩扳手 | 螺栓力矩紧固 | — | ★工具 |
| 扭矩扳手 | 预紧力施加 | — | ★工具 |
| 微欧计/四线毫欧表 | 电阻检测 | — | ★计量 |
| 拉力计 | VG/粘接强度检测 | — | 专用 |
| 切割机 | 防雨罩/锯齿板切割 | — | 常用 |
| 铆钉枪 | 防雨罩固定 | — | 常用 |
| C型夹/木条 | 锯齿板/后缘固定 | — | 常用 |
| 液压钳/压接工具(Elpress压模) | 导线压接 | — | 专用 |
| 热风枪 | 热缩管收缩 | — | 常用 |
| 胶枪(手动/电动/双组份)+静态混胶头 | 结构胶施打 | — | ★核心 |
| 注射器 | 气泡注胶 | — | 常用 |
| 内窥镜/无人机/高空作业平台 | 勘察检查 | — | ★设备 |
| UT探伤设备(A扫/C扫) | 拉挤梁/粘接检测 | — | 专用 |
| 搅拌棒/容器/平板玻璃 | 树脂混配 | — | 常用 |
| 粘尘布/擦拭纸/抹布 | 清洁 | — | 耗材 |

## 8.2 材料清单

| 名称 | 规格/品牌 | 案例频次 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手糊树脂(主剂+固化剂) | 惠柏5089/Olin730E等 | 373 | 结构手糊修复 |
| 灌注树脂(主剂+固化剂) | 惠柏LT5078/Olin760E/道生天合180 | — | 真空灌注 |
| 结构胶 | Olin770E/康达WD3135/道生天合380 | 353 | 粘接位置专用 |
| 免打磨结构胶 | — | — | 合模胶缺胶/腹板粘接补胶 |
| 粘接胶MA530 | 双组份 | — | 导雷条/VG/锯齿尾缘粘接 |
| 双轴布 600/800 g/m² | [±45°] | 767(双轴) | 壳体/补强 |
| 三轴布 750/975/1215 g/m² | [0°/±45°] | 490(三轴) | 壳体/补强 |
| 单轴布 600/650/1200/1240 g/m² | [0°] | — | UD/辅梁/大梁 |
| 夹芯 Balsa/PVC/PET | 同厚度同材质 | 497(夹芯) | 芯材修复 |
| 腻子/原子灰 | 大缝腻子/WU100A:B=5:1 | 443(腻子) | 涂层修型 |
| 面漆 | FU300=5:1 | — | 外表面涂装 |
| 前缘保护漆 | — | — | 叶尖10m前缘 |
| 警示漆 | — | — | 警示色区域 |
| 叶根专用灰漆 | — | — | 叶根挡板区域 |
| 前缘保护膜(3M) | — | — | 前缘防护 |
| 封边胶/密封胶/MS939边缘密封剂 | — | — | 膜/导雷条/锯齿封边 |
| 脱模布 | — | 508 | 铺层覆盖 |
| 真空膜/导流网/吸胶毡/密封胶条 | — | — | 真空工艺辅材 |
| 连接螺栓/六角螺母/垫片/O型圈 | 按型号M30/M36 | — | 叶根连接 |
| T型螺母/预埋螺栓套 | — | — | 打孔/预埋型 |
| 盖板螺栓及配件(平垫/弹垫/锁紧螺母/开口销) | — | — | 人孔盖板 |
| 铝尖/接闪器/导雷条/避雷导线 | — | — | 避雷系统 |
| 连接铜管/绝缘热缩管150/250/350mm/Φ25 35KV热缩管 | — | — | 导线连接 |
| VG涡流发生器/锯齿板(降噪板) | 按叶型 | — | 气动附件 |
| 防雨罩/零刻度盘/铭牌/标识漆 | — | — | 功能件/标识 |
| 铅丸/配重 | — | — | 配重 |
| 丙酮/酒精/异丙醇/稀释剂 | — | — | 清洁/稀释 |
| 润滑剂 | — | — | 螺栓装配 |

# 附录A　施工参考图集（重绘）

以下示意图依据标准文档与维修案例重新绘制，可作为维修方案生成时的施工步骤参考插图。

叶片部件与区域划分示意（8大区域 + 壳体展向Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ区 + 前后缘/大面）

缺陷分级判定流程（定位→定性→定级→修正）

错层打磨『回』字型示意（含单轴/双轴/三轴错层尺寸）

铺层由小到大搭接示意（含脱模布超出50mm）

手糊修复工艺流程（打磨→铺层→脱模布→固化→硬度检测）

手糊真空袋压系统布置示意

真空灌注系统布置示意（注胶管/抽气管/螺旋管/导流网）

夹芯损伤修复剖面示意（剔除矩形+芯材回填+双轴布600）

多缺陷维修布层间距与合并维修示意

涂层损伤打磨划线示意（100mm/150mm）

叶根连接螺栓更换与力矩示意

磁力钻钻T型螺母/盖板螺栓修复示意

避雷系统电阻检测与导线压接示意

# 附录B　工具软件数据字典与对接建议

机器可读数据见同目录 叶片维修知识库.json，顶层键与用途如下：

| 键 | 内容 |
| --- | --- |
| meta | 版本与来源 |
| grading | 分级方法、等级定义、区域体系、判据单位 |
| coding_rules | 缺陷编码规则与部件代码 |
| defect_index | 缺陷索引表（107条，主查询表） |
| grade_lookup_table | 缺陷等级查表（112行） |
| repair_schemes | 维修方案标准库（46套） |
| acceptance_standards | 验收标准（44条） |
| environment_windows | 环境作业窗口 |
| material_ratios | 材料配比与规格 |
| process_selection | 成型工艺选择 |
| tools_catalog / materials_catalog | 工器具与材料字典 |
| figures | 参考图清单 |

推荐匹配逻辑

1. 输入：位置（区域 + 展向/弦向）+ 缺陷类型 + 量化指标（层数/长度/面积等）；

2. 用 defect_index 匹配缺陷编码（先按区域过滤，再按缺陷类型匹配）；

3. 用 grade_lookup_table 或 defect_index.定级规则 计算等级 A/B/C/D/E；

4. 取 defect_index.匹配维修方案 得方案编号，从 repair_schemes 取完整方案；

5. 用 repair_schemes.适用缺陷 反向校验，结合 process_selection 复核成型工艺；

6. 输出：缺陷描述（由录入描述模板填充）+ 等级 + 运行建议 + 维修方案（流程/工器具/材料/验收/周期/参考图）。

建议补充项（指令遗漏补充）：本库已额外补充 ①数据字典与匹配逻辑 ②环境作业窗口 ③材料配比表 ④工器具/材料字典 ⑤成型工艺选择表 ⑥重绘参考图集，均为工具软件落地所需。